## A C E P Y R I T   F O R T E

PROTIPOŽÁRNÍ IMPREGNACE DŘEVA

POPIS VÝROBKU: 	ACEPYRIT FORTE je ve vodě rozpustná sůl, bez zápachu, nehořlavá.

ACEPYRIT FORTE je prostředek k ochraně dřeva s  trojnásobným působením - chrání dřevo před  vznícením, napadením škodlivým hmyzem a zabrání  hnilobě. Dřevo impregnované ACEPYRITEM FORTE je  těžko hořlavé (B1 podle normy ÖNORM B 3805),  případně těžko zápalné (podle normy DIN  4102). Dřevo ošetřené ACEPYRITEM FORTE lze  přetírat těžko hořlavými nátěrovými hmotami  (např. barvami na bázi chlorkaučuku).

POUŽITÍ: 	ACEPYRIT FORTE se používá k impregnaci dřeva v interiérech - např. krovů, dřevěných obkladů,  skladových prostor, výstavních hal, veletržních stánků apod., stejně tak jej lze použít v obývaných místnostech.

ACEPYRIT FORTE odpovídá požadavkům třídy ohrožení 1 a třídy ohrožení 2a podle normy ÖNORM B 3802, díl 2.

ACEPYRIT FORTE lze použít i k protipožární  úpravě textilních doplňků - např. potahy dřeva, které je také ošetřeno ACEPYRITEM FORTE.

ACEPYRIT FORTE nelze použít pro dřevo, které je  ve styku s deštěm nebo zemní vlhkostí. Stejně  tak není vhodný pro dřevo, které je v kontaktu  s nezabalenými potravinami, nápoji nebo krmivy.

BARVA: 	bezbarvý, žlutý

ÚČINNOST:	- jako protipožární ochranný nátěr

B1 = těžko hořlavé podle normy ÖNORM B 3805,

těžko zápalné podle normy DIN 4102,

- Q1 = lehce dýmající podle ÖNORM B 3800-1

- účinný proti houbám a hnilobě

- preventivní prostředek proti škodlivému hmyzu

ZPŮSOB NANÁŠENÍ: - nátěr, stříkání, krátkodobý ponor

- ponor (30 minut a déle)

- dlouhodobá penetrace (hodiny až dny)

- tlaková impregnace

ATESTY: 	Hornorakouská požární zkušebna, Linz: Atest nehořlavosti dřeva podle normy DIN 4102 a normy ÖNORM B 3805, a nehořlavosti textilu.

Magistrát města Vídně: Úřední povolení k  použití.

Zkušební institut pro prostředky k ochraně  dřeva: Uznávací certifikát č. 22/86.

### Institut pro soudní lékařství, Univerzita Vídeň

Institut pro toxikologii a farmaceutickou  dynamiku, Univerzita Vídeň.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

sypná hmotnost: 	0,9 kg/l

rozpustnost: 	ve vodě až do cca. 50 %

hodnota pH: 	cca. 7 (vodný roztok)

bod vzplanutí: 	nehořlavý

spotřeba: 	0,20 kg/m2  - 2 až 3 nátěry

schnutí: 	podle koncentrace a podmínek schnutí 30 minut a více hodin (v případě aplikace máčením déle).

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Dřevěná plocha musí být čistá, zbavena prachu, všech mastnost a zbytků vosků a pryskyřic. Vlhkost dřeva nesmí překročit 30 %. Staré nátěry a lazury nutno odstranit.

ZPRACOVÁNÍ: 	ACEPYRIT FORTE nejlépe rozpustit v teplé vodě, koncentrace se řídí druhem použití.

POČET NÁTĚRŮ: 	Aby byla účinnost ACEPYRITU FORTE zajištěna,jsou nutné nejméně dva nátěry.

KONCENTRACE ROZTOKU:

Natírání, stříkání (jen v uzavřených zařízeních např. stříkacím tunelu)

krátkodobý ponor a pro textilie:

1 váhový díl ACEPYRIT FORTE : 2 váh. díly vody

máčení (umělé nebo ocelové vany chráněné před  korozí):

1 váhový díl ACEPYRIT FORTE : 4 váh. díly vody

tlaková impregnace:

1 váhový díl ACEPYRIT FORTE : 9 váh. dílů vody

ČEKACÍ DOBY: 	V případě použití technologie stříkání čekací doba mezi jednotlivými nátěry několik hodin. V případě tlakové impregnace nebo máčení se většinou impregnace provádí v jedné pracovní operaci. Jestliže následuje další impregnace, nutno počkat déle.

PŘETÍRATELNOST:	Staré nátěry s ACEPYRIT FORTE lze kdykoli opět s ACEPYRIT FORTE obnovit. Dřevo, které bylo ošetřeno ACEPYRITEM FORTE, lze po vysušení a případném odstranění přebytku usazených solí přetírat těžko hořlavými barvami

ČIŠTĚNÍ NAŘADÍ: 	vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	Skladovat v dobře uzavřených obalech a v suchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Chránit před dětmi a nepovolanými osobami. Nevdechovat páry. ACEPYRIT FORTE nepoužívat pro dřevo, které je v přímém styku s pitnou vodou, potravinami nebo krmivy. V případě styku s očima nebo otevřeným poraněním důkladně vypláchnout vodou. Při polknutí ihned zavolat lékaře.

LIKVIDACE: 	Nelikvidovat dohromady s domácím odpadem, ale deponovat na odpovídajících skládkách.