## A G R O   A B B E I Z P A S T E  L

### ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ

POPIS VÝROBKU: 	AGRO ABBEIZPASTE L je pasta k odstraňování starých nátěrů. Pasta je tixotropní, obsahuje  rozpouštědla. Neobsahuje žádné chlorované  uhlovodíky, kyseliny ani louhy.

AGRO ABBEIZPASTE L se vyznačuje vysokou  rozpouštěcí schopností starých nátěrů a díky  zpomalovačům odpařování působí dlouhodobě.

POUŽITÍ: 	AGRO ABBEIZPASTE L se používá k odstraňování disperzních nátěrů, fasádních barev na bázi syntetických pryskyřic, olejových a syntetických laků a všech ostatních jednosložkových nátěrů. Je-li pasta opakovaně aplikována a nechá-li se déle působit, lze úspěšně odstranit i  dvoukomponentní laky (např. epoxidové nebo polyuretanové laky). Úspěch nelze ve všech  případech, např. starých dvousložkových nátěrů, zaručit.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,0 kg/l

bod vzplanutí: 	nad 37°C

konzistence: 	pastovitá, dobře natíratelná

barva: 	transparentní, opalescentní

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

ZPRACOVÁNÍ:	AGRO ABBEIZPASTE L se nanáší štětcem nebo kartáčem. Nanáší se rovnoměrně a poměrně  v silné vrstvě. Nechá se působit nejméně 10  minut až několik hodin.

Změklá vrstva starého nátěru se odstraní špachtlí nebo proudem vysokotlaké vody.

Plochy, z nichž byl starý nátěr odstraněn, stačí omýt čistou vodou. V případě, že se neodstraní staré vrstvy nátěru dokonale, nutno  celý postup opakovat dokud nezmizí všechny barevné zbytky.

SPOTŘEBA:	Spotřeba pasty k odstraňování starých nátěrů se řídí tloušťkou, druhem a složením starého  nátěru, který má být odstraněn, o proto může  značně kolísat.

Minimální spotřeba: 0,3 kg/m2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Doporučujeme hned po použití omýt vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených nádobách lze v chladnu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Zabránit styku s očima a pokožkou.Nádoby skladovat jen dobře uzavřené. Materiál držet v bezpečné vzdálenosti od  zápalných zdrojů - zákaz kouření.

V případě, že se pasta dostane do očí, důkladně  oči vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.