A G R O   A Q U A L A S U R

VOSKOVÁ LAZURA

POPIS VÝROBKU: 	AGRO AQUALASUR je vodná lazura na dřevo na bázi vybraných, voduodpudivých vosků.

AGRO AQUALASUR obsahuje mikropigmenty, které  absorbují UV-záření.

Neobsahuje žádné biocidy, proto je naprosto nezávadná a skvěle

Se hodí pro povrchovou úpravu interiérů.

Odpovídá všem zásadám ochrany životního prostředí.

Odolná proti běžnému mechanickému namáhání v obývaných prostorách.

Nevhodná pro mokré interiéry.

POUŽITÍ: 	Vhodná pro veškeré dřevěné obklady interiérů, bednění, dřevěné stropy, dále pro dřevěné podhledy venku, pokud nejsou vystaveny přímo  nepříznivým povětrnostním podmínkách.

BARVA:	Dub, borovice, týk, med, bezbarvý.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	cca. 1 kg/ l

bod vzplanutí: 	nehořlavý

počet vrstev: 	2

spotřeba: 	cca. 0,10 kg/m2 - 1 nátěr

doba sušení: 	2-3 hodiny při teplotě 20 °C

ředění: 	natírá se nezředěné, v případě nutnosti zředit vodou.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Dřevěné plochy musí být pečlivě očištěny, ohoblovány nebo přebroušeny. Staré nátěry musí být odstraněny,jinak nemůže AGRO AQUALASUR dostatečně proniknout do dřeva.

ZPRACOVÁNÍ:	AGRO AQUALASUR před použitím důkladně zamíchat až ke dnu a nanášet na dřevěné plochy pomocí měkkého štětce. Asi po uplynutí 2 hodin lze  k dosažení hedvábného lesku přeleštit.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry nejméně 4 hodiny.

KONEČNÝ ČAS SCHNUTÍ:

8 hodin, dokonale suché po uplynutí 1 týdne

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry musí být odstraněny.

Staré nátěry s AGRO AQUALASUR lze po důkladném očištění přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Vodou.

SKLADOVÁNÍ:	Nádoby, jsou-li uskladněny v chladnu, lze uchovat uzavřené 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGRO AQUALASUR není nebezpečná ve smyslu zákona o chemikáliích. Přesto je nutno dbát na kvalitní větrání během práce.