A G R O  K U N S T H A R Z  D E C K

ALKYDOPRYSKYŘIČNÝ LAK

POPIS VÝROBKU: 	AGRO KUNSTHARZ DECK je jednosložkový, vysoce kvalitní alkydopryskyřičný lak. Vyznačuje se vysokou stálostí na světle a vysokou odolností  proti povětrnostním vlivům.

AGRO KUNSTHARZ DECK rychle schne a vytvoří  lesklý lakový film s vysokou rázovou pevností.

POUŽITÍ:	Dekorativní nátěr zabraňující korozi, vhodný pro ocelové konstrukce, stroje, přístroje apod.

AGRO KUNSTHARZ DECK lze použít i na dřevo a  tvrdé dřevovláknité desky a jiné podobné  podklady - vevnitř i venku.

AGRO KUNSTHARZ DECK je vysoce odolný proti  vysokým teplotám, proto jej lze použít jako  nátěr topných těles.

O D O L N O S T:

chemická: 	Po úplném vyschnutí (3 týdny) je AGRO KUNSTHARZ DECK odolný proti krátkodobému působení  minerálních olejů, rostlinných i živočišných  tuků.

Není odolný proti rozpouštědlům, roztokům solí,  kyselinám a louhům, dlouhodobému působení vody,  tuků a olejů.

AGRO KUNSTHARZ DECK nelze používat na alkalické  podklady (beton, vápno apod.), a na zinek  (pozinkované plechy, barvy s vysokým obsahem  zinku).

povětrnost: 	Stálý na světle a odolný proti povětrnostním vlivům.

teplota suchá: 	120°C

vlhká: 	60°C

barva: 	většina odstínů z barevné škály RAL.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,3

pevná tělíska: 	48 % (DIN 53219) v případě světlých a středních  odstínů.

bod vzplanutí: 	cca. 35 °C

tloušťka vrstev:	40 µm suchého filmu odpovídá 85 µm zamokra

počet vrstev: 	2

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu...0,11 kg/m2

prakticky: při 40 µm suchého filmu...0,17 kg/m2

(DIN 53220)

doba schnutí: 	podle DIN 53150 při 40 µm suchého filmu při 23°C

stupeň suchosti 1: 4 hodiny

stupeň suchosti 4: 5,5 hodin

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:

otryskat na Sa 2 1/2 nebo ručně odrezovat na St 3, zbavit nečistot, mastnot a usušit.

topná tělesa:

Případné základní nátěry musí vyhovovat nátěru krycímu - jinak nutno odstranit.

SYSTÉM VRSTEV:	ocel:

2x AGROSIT AK PRIMER nebo AGRO KUNSTHARZ GRUND, 2x AGRO KUNSTHARZ DECK.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím dobře zamíchat! Nátěr, váleček: je-li potřeba, zředit ŘEDIDLEM  č. 149 - max. 3%.

Stříkání: 10-15% ŘEDIDLA č.149.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° C nebo při  vyšší relativní vlhkosti než 80 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Po základním nátěru s AGROSIT AK PRIMER nejméně 8 hodin, s AGRO KUNSTHARZ GRUND 1 den.  Mezi krycími nátěry s AGRO KUNSTHARZ DECK 1-2  dny.

CELKOVÁ DOBA SCHNUTÍ

V případech běžného zatížení 2 dny. Má-li být nátěr vystaven byť jen krátkodobému působení  minerálních olejů nebo tuků, nutno dodržet dobu  schnutí 3 týdny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Laky na bázi syntetických pryskyřic, chlorkaučuku, olejové barvy, stejně jako staré suříkové nátěry lze přetírat. Doporučuje se přebroušení povrchu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCI PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ:	V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu skladovat 1 rok. Otevřené obaly nutno  spotřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno proto držet v bezpečné vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během jejího schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším  místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi