## A G R O   R E I B P U T Z

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁD

POPIS VÝROBKU: 	Špičková tenkovrstvá omítkovina na disperzní bázi.

Dodáváme dva strukturní typy:

AGRO REIBPUTZ se zrnem o velikosti 2 mm

AGRO REIBPUTZ se zrnem o velikosti 3 mm

Povrchová úprava je paropropustná a prodyšná.

POUŽITÍ:	AGRO REIBPUTZ LZE APLIKOVAT NA KAŽDÝ DRUH PODKLADU. Charakter strukturované omítky zdůrazňuje hrubší zrno. Lze docílit různou sílu  nanášené vrstvy od 2-3 mm.

Díky vysoké elasticitě pojiva má REIBPUTZ  následující výhody:

- drobné nerovnosti a drsnosti podkladu lze  snadno vyrovnat.

- vlasové trhliny v podkladu (předpokladem je,  že už jsou v klidu) lze REIBPUTZEM  snadno překrýt, v mnoha případech lze vynechat štuk, nataženou hrubou omítku lze natřít REIBPUTZEM.

- obzvláště výhodné je použití REIBPUTZU  v případě izolačního systému vnějších stěn  AGROTHERM, který sestává z tepelně izolačních polystyrénových desek a závěrečné povrchové úpravy fasády (viz Technický list AGROTHERM).

ODOLNOST: 	Vysoce odolný proti nepříznivým povětrnostním  vlivům, dešti a agresivní atmosféře.

BARVA: 	Podle našeho katalogu fasádních barev.

ATESTY: 	Magistrát města Vídně, oddělení 39

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Vynikající přilnavost na omítce, betonu a  polystyrénových deskách, v případě systému  AGROTHERM.

Podklad musí být pevný, zbaven volných částí a nečistot. V případě silně nasákavého  podkladu doporučujeme základní nátěr s AGRO  VORGRUND, který se ředí vodou v poměru 1:1.

ZPRACOVÁNÍ:	AGRO REIBPUTZ se dodává v hotové formě. V případě, že se zdá konzistence příliš hustá, lze ředit vodou. Materiál nutno před aplikací dobře zamíchat. AGRO REIBPUTZ se natahuje zezdola nahoru hladítkem z tvrdého PVC. Přilnavost tekutého materiálu k podkladu je již při této operaci velmi dobrá, takže nedochází prakticky k žádným ztrátám. Nedoporučují se hladítka ze dřeva, protože se na ně materiál lepí, nevhodná jsou i ocelová, která jsou příliš hladká.

Nezpracovávat při teplotě nižší než +5° C.

ZÁVĚREČNÉ DOBY SCHNUTÍ:

V normálních podmínkách schne AGRO REIBPUTZ během několika hodin. Při nižších teplotách nebo při vyšší vlhkosti vzduchu se proces schnutí může prodloužit až na 3 dny. Proto je nutno brát zřetel na povětrnostní situaci.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Jedním nátěrem s AGRO STREICHPUTZ lze staré, znečištěné fasády, na nichž předcházel tentýž nátěr, přetřít, aniž by došlo ke změně struktury podkladu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ihned po ukončení práce vodou.

SPOTŘEBA: 	AGRO VORGRUND.....................................0,1 kg/m2

AGRO REIBPUTZ ................................cca. 2,7 kg/m2

AGRO REIBPUTZ hrubší zrno..............cca. 3,6 kg/m2

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V dobře uzavřených obalech lze skladovat 1 rok.Až do –5° C je materiál odolný proti mrazu.