## A G R O  S T R E I C H P U T Z

### FASÁDNÍ DISPERZNÍ BARVA

POPIS VÝROBKU: 	AGRO STREICHPUTZ je barevná povrchová úprava fasád na bázi vodných syntetických pryskyřic.

Fasádní nátěr má charakter jemné omítky, je prodyšný a vysoce

odolný proti povětrnostním vlivům

POUŽITÍ: 	AGRO STREICHPUTZ je fasádní nátěr obytných domů, škol, veřejných budov, úřadů, apod.

Vzhledem k tomu, že brzdí difúzi kysličníku uhličitého, lze s

úspěchem použít na betonových a cement obsahujících podkladech.

Vhodný pro betonové stavby jako např. mosty, sila, výrobní či sportovní haly, apod.

Vhodný nejen pro exteriér, ale i pro interiér, jak pro starší, tak pro nové  fasády.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGRO STREICHPUTZ je odolný vůči spalinám, výfukovým plynům a průmyslové atmosféře.

povětrnostní vlivy:	odolný vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, prudkému dešti.

BARVA: 	podle barevné škály fasád

ATESTY: 	Magistrat Wien:

Přilnavost k podkladu, Odolnost proti prudkým dešťům, Odolnost proti ultrafialovému záření, paropropustnost.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,7 kg/l

počet nátěrů: 	2

difúzní odpor:	 = 80

spotřeba: 	AGRO VORGRUND............... 0,10 kg/m2- 1 nátěr

AGRO TIEFENGRUND W..... 0,10 - 0,15 kg/m2- 1 nátěr

AGRO STREICHPUTZ............0,25 - 0,30 kg/m2- 1 nátěr

ředidlo: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný a čistý. Staré, volné nátěry nutno odstranit. Volné a sprašující části omítky nutno odstranit a vyspravit. Vhodná k drobným opravám omítky je malta PLANFIX RZ. Před nátěrem nutno plochu zbavit prachu.

AGRO STREICHPUTZ je vhodná fasádní barva pro betonové podklady, vápenno-cementovou omítku nebo vápennou omítku. Omítka musí být patřičně vytvrzená. V případě, že nedojde k patřičnému vyzrání omítky, může dojít k trhlinám omítky ze smrštění, které povrchový nátěr nepřeklene.

Silně savý podklad nutno impregnovat s AGRO VORGRUND, který se ředí vodou v poměru 1:1. Stejně tak je nutno impregnovat čerstvou omítku nebo beton.

Čistá vápenná omítka nebo staré vápenné nátěry, pokud jsou dostatečně pevné a mají dobrou přilnavost k podkladu, nutno impregnovat pomocí AGRO TIEFENGRUND W, který současně podklad zpevní.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím řádně zamíchat. Technologie stříkání, nátěru nebo válečku.

První nátěr zředit vodou - 10 - 15 % vody, druhý nátěr max. 5 %

Vody.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° C.

ČEKACÍ DOBY: 	Nejméně 12 hodin, lépe 1 den mezi jednotlivými nátěry.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry na bázi syntetických pryskyřic,pokud dobře drží, lze po důkladném očištění přetírat s AGRO STREICHPUTZ. Impregnace s AGRO VORGRUND je v takovém případě nutná, neb zajistí vázání prachu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Pomocí vody před zaschnutím.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V původních dobře uzavřených nádobách lze 1 rok skladovat.