## A G R O  V O R G R U N D

### ZÁKLADNÍ FASÁDNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGRO VORGRUND je základní nátěr na bázi syntetické disperze, bez obsahu plniv.

AGRO VORGRUND je odolný vůči alkáliím, působením alkálií nedochází ke zmýdelnění. Neobsahuje rozpouštědla.

POUŽITÍ: 	AGRO VORGRUND slouží ke snížení nasákavosti porézních podkladů, k impregnaci a zpevnění, např. omítky, betonu.

AGRO VORGRUND slouží jako základní nátěr disperzních fasádních barev - AGRO STREICHPUTZ atd. Zabrání výkvětům na čerstvé fasádě.

BARVA: 	AGRO VORGRUND je mléčně zbarvený, po vyschnutí bezbarvý.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,0 kg/l

počet vrstev: 	1

spotřeba: 	0,10 – 015 kg/m2

ředění: 	vodou

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být suchý a zbaven mastnot. Volná a sprašující místa nutno z povrchu odstranit, případně zpevnit s AGRO TIEFENGRUND B.

Omítka a beton by měly být 4 týdny vyzrálé. Zdivo může být lehce zvlhlé.

ZPRACOVÁNÍ: 	AGRO VORGRUND se ředí vodou v poměru 1:1 a nanáší se na podklad kartáčem nebo válečkem. Lze stříkat.

Má-li být použit pro zateplovací systém fasád, ředí se AGRO VORGRUND v poměru 1:3.

Nezpracovávat při teplotě nižší než +5° C.

ČEKACÍ DOBY: 	podle povětrnostních vlivů několik hodin až 1 den

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Před zaschnutím vodou

SKLADOVÁNÍ: V původních dobře uzavřených nádobách v chladnu  a bez přístupu mrazu 1 rok.