## A G R O C O L O R

### BAREVNÝ LAZURNÍ NÁTĚR NA DŘEVO

POPIS VÝROBKU: 	AGROCOLOR je ochranný barevný lazurní nátěr na dřevo. Obsahuje rozpouštědla, fungicidy  a insekticidy.

AGROCOLOR je vysoce odolná impregnace s matným  povrchem. Vyznačuje se stálobarevností a odolností proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Pronikne hluboko do dřeva, a tak chrání dřevo před napadením houbou nebo škodlivým  hmyzem.

AGROCOLOR nevytváří na povrchu lesklý, laku  podobný film, a proto nezabraňuje výměně  vlhkosti při měnící se vlhkosti vzduchu a  nedochází k odlupování.K výrobě se používají nezapáchající  rozpouštědla, proto lze AGROCOLOR úspěšně  použít i v interiéru.

AGROCOLOR je barevně intenzívní a velice  vydatný.

POUŽITÍ: 	Účinná ochrana a dekorativní barevné pojednání dřevěných fasád, oken, dveří, obkladů, balkonů,  plotů apod.

AGROCOLOR je vhodný jak pro interiér, tak pro  exteriér.

BAREVNÉ ODSTÍNY:mahagon, týk, bříza, přírodní, světlý a tmavý dub, eben, ořech,   palisandr, bezbarvý.

KONTROLNÍ ZNAČKY:

#### B,P,Iv, W, S,T

#### B = zvláště účinný proti zamodralosti

P = účinný proti houbám (ochrana proti hnilobě)

Iv = prevence vůči hmyzu

W = odolný proti povětrnostním vlivům (vlhkost),vhodný venkovní nátěr

S = technologie nátěru, stříkání, krátkodobé máčení

T = nanášení máčením (doba máčení 30 minut až několik hodin).

ATESTY:     	Atest č. 1/78

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	bezbarvý AGROCOLOR : 0,86 kg/l

barevný AGROCOLOR : 0,88 kg/l

bod vzplanutí: 	34 °C

spotřeba: 	0,08 - 0,15 l/m2  : 1-2 nátěry

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně zamíchat. AGROCOLOR se většinou natírá. Obzvláště pěkného vzhledu povrchu lze dosáhnout, jestliže se 10 minut po ukončení nátěru plocha přeleští.

Lze použít také technologii stříkání nebo máčení. Nenanášet na vlhké nebo čerstvé dřevo. Používat rukavice.

Stačí jeden sytý nátěr. V případě, že je  žádoucí sytý intenzívní nátěr, doporučuje se i  druhý nátěr.

K získání mezitónů lze jednotlivé standartní barevné odstíny navzájem míchat, nebo použít  bezbarvý AGROCOLOR k zesvětlení.

ČEKACÍ DOBY: 	nejméně 1 den mezi jednotlivými nátěry

KONEČNÝ ČAS SCHNUTÍ:  12 - 24 hodin

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry lze libovolně AGROCOLORem přetírat.AGROCOLOR však nelze přetírat fermeží, olejem, laky nebo disperzními barvami.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 202 nebo Čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok skladovat. Otevřené obaly nutno po použití pečlivě uzavřít, případně přelít do menších  obalů, skladovací doba se může zkrátit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROCOLOR obsahuje hořlavá rozpouštědla! Oheň a jiné zápalné zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno.

Během aplikace AGROCOLORU a jeho schnutí  zajistit dostatečné větrání.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V uzavřených prostorách proto nutno páry na  nejhlubším místě místnosti odsávat nebo vhánět čerstvý vzduch.

Pozor: Páry rozpouštědel mohou spolu se  vzduchem tvořit výbušné směsi.