## Agrol  B  Multi

### ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK NA BETON

POPIS VÝROBKU:    AGROL B MULTI  je řídký, olejovitý separační prostředek připravený k použití, určený na betonová bednění. Je biologicky odbouratelný.

AGROL B MULTI obsahuje inhibitory koroze.

POUŽITÍ: 	AGROL B MULTI lze použít univerzálně, tedy na dřevěné, plastové i ocelové bednění. Aplikovat lze v pozemním i podzemním stavitelství, při výstavbě mostů.

AGROL B MULTI je separační prostředek připravený k použití,

obsahuje chemické přísady zajišťující dokonalou separaci.

barva: 	nažloutlá

balení: 	25 l, 200 l, 1 000 l

skladování: 	V originálních, dobře uzavřených nádobách, lze skladovat 2 roky.

Neskladovat pod -8°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

spotřeba :                    na hladké ocelové, či plastové bednění :  Cca: 20ml/m2

1 litr postačuje na 50 m2.

hustota :                      Cca.0,9 kg/l

hořlavost :                   nad 120°C

schnutí :                       povrchy ošetřené AGROL B MULTI lze zabetonovat ihned, či

později. Přípravek nevytvrdne úplně, je  nutno jej ochránit před

znečištěním a deštěm. Při dopravě a před zabudováním bednění,

při pokládce armatury, rovněž při další manipulaci, je nutno

zabránit  porušení  souvislé vrstvy separace.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

příprava podkladu: Bednění musí být suché a bez nečistot, dřevěné dostatečně nasákavé. Všechny zbytky malt a betonů musí být odstraněny. Ocelové bednění dle možností očistit od koroze. V žádném případě nepoužívat namrzlé bednění.

zpracování: 	AGROL B MULTI  se nanáší bez ředění štětcem, kartáčem, hadrem a to rovnoměrně a v tenké vrstvě po celém povrchu. Ve větším rozsahu se z časových důvodů doporučuje aplikace postřikem, pomocí rozprašovače. Vhodný je obyčejný postřikovač na ovocné stromy, či malířský postřikovač s rovnoměrně rozdělenou tryskou. Je nutno dbát na rovnoměrný, tenkovrstvý postřik.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dodržovat pokyny uváděné v bezpečnostním listě.

Nevylévat do kanalizace, do odpadních vod, nevyhazovat s domácím odpadem ale deponovat na skládky k tomu určené.