## A G R O L I N   S P E R R G R U N D

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIN SPERRGRUND je bílý základní nátěr na dřevo, vodou ředitelný. Zabrání výkvětům  rozpustných účinných látek ze dřeva.

POUŽITÍ: 	AGROLIN SPERRGRUND se používá jako základní nátěr čerstvého i zvětralého dřeva při použití  krycího nátěru AGROLIN.

BARVA: 	bílá

ÚČINNOST:	Obsahuje fungicidy.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

hustota: 	1,23 kg/l

počet vrstev: 	1

spotřeba:	 0,10 - 0,15 kg/m2

ředění: 	neředí se

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Dřevěnou plochu nutno pečlivě očistit a zbavit prachu.

SYSTÉM VRSTEV: 	1x AGROLIN SPERRGRUND

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně zamíchat. Natírat štětkou nebo stříkat.

Nezpracovávat při teplotách nižších než 8 °C.

AGROLIN SPERRGRUND není vhodný pro úly a  skleníky.

ČEKACÍ DOBY: 	Po několika hodinách přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	     Nářadí ihned po použití očistit vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	                  V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:   AGROLIN obsahuje účinné látky, proto nutno zabránit styku s potravinami a

dětmi. Nepoužívat pro úly.