## A G R O L I N

### BAREVNÝ KRYCÍ NÁTĚR NA DŘEVO

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIN je barevný, krycí nátěr na dřevo s matným leskem. Vyznačuje se vysokou odolností  vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Je vodou  ředitelný. Obsahuje insekticidy a fungicidy.

AGROLIN dobře přilne na čerstvé i zvětralé  dřevo. Neobsahuje rozpouštědla a je vysoce  barevně stabilní.

POUŽITÍ: 	AGROLIN je vhodný k ochraně a barevnému pojednání zvětralých dřevěných stavebních dílů, např. dřevěných domků, balkonů, podhledů  střech, plotů, vrat apod., stejně jako k ochraně a ošetření nového dřeva.

BAREVNÉ ODSTÍNY:podle vzorkovnice AGROLIN

KONTROLNÍ ZNAČKY:

#### B,P,Iv,W,S

B = zvláště účinný proti zamodralosti

P = účinný proti houbám (ochrana proti hnilobě)

Iv = prevence vůči hmyzu

W = odolný proti povětrnostním vlivům(vlhkost), vhodný venkovní nátěr

S = technologie nátěru, stříkání, krátkodobé máčení

ATESTY: 	Atest č. 2/80

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Plochu, která má být natřena, nutno dobře očistit a odstranit zbytky starých nátěrů. V případě dobře držících starých nátěrů nutno přezkoušet přilnavost pomocí zkušebního nátěru. V případě čerstvého dřeva se doporučuje  impregnace s AGROLIN SPERRGRUND.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně zamíchat. Natírat štětkou nebo nanášet válečkem. Neaplikovat při prudkém slunci nebo dešti. Nezpracovávat při teplotách nižších než 8 °C.

AGROLIN není vhodný pro úly a skleníky.

SYSTÉM VRSTEV:

čerstvé dřevo: 	1x AGROLIN SPERRGRUND

2x AGROLIN nezředěný

starší dřevo: 	1x AGROLIN zředěný přidáním 15 % vody

1x AGROLIN nezředěný

staré nátěry: 	2x AGROLIN nezředěný

SPOTŘEBA: 	0,10 - 0,15 kg/m2  - 1 nátěr (na ohoblovaném dřevě)

ČEKACÍ DOBY: 	AGROLIN lze po několika hodinách přetírat.

KONEČNÝ ČAS SCHNUTÍ:

Při teplotách kolem 20 °C je nátěr odolný proti dešti po cca. 1-2 hodinách.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry s AGROLINEM lze po důkladném očištění přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Nářadí ihned po použití očistit vodou.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROLIN obsahuje účinné látky, proto nutno zabránit styku s potravinami a dětmi. Při aplikaci používat rukavice.

Nepoužívat pro úly.