A G R O L I T  411  DS

VODNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIT 411 DS je jednosložkový vodný krycí antikorozní nátěr na akrylátové bázi. Matný  vodou ředitelný.

AGROLIT 411 DS se vyznačuje vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách.Konečných hodnot přilnavosti se dosáhne až po uplynutí 4-6 týdnů.

AGROLIT 411 DS odpovídá nejmodernějším ekologickým trendům.

POUŽITÍ: 	AGROLIT 411 DS je obzvláště vhodný nátěr čerstvě pozinkovaných ploch, bez zákl. nátěru(Duplex-systém).

Nátěr ocelových konstrukcí, příhradových  stožárů, vnější nátěr nádrží, plotů, zábradlí  apod.

O D O L N O S T :

povětrnostní vlivy	AGROLIT 411 DS je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a vyznačuje se barevnou stabilitou.

teplota suchá:	až 60 °C

BARVA: 	podle barevné škály ICOSIT, většina odstínu RAL a NCS.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,35 kg/l

bod vzplanutí: 	nehořlavý

objem pevné

fáze x % obj.: 	48% (DIN 53219)

tloušťka vrstev: 	80 µm zasucha odpovídá 160 µm zamokra

počet vrstev: 	1 - 2 (nátěr, stříkání airless)

2 - 3 (váleček)

spotřeba: 	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,21 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,30 kg/m2 (podle DIN 53220)

ředění: 	čistá voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU	Pozinkované plochy nutno odmastit (např. pomocí přípravku AVUS REINIGER), odstranit počáteční rez a omýt vodou.

SYSTÉM VRSTEV: 	1 - 2x AGROLIT 411 DS v případě technologie natírání nebo airless (stříkání bez přístupu  vzduchu)

2 - 3x AGROLIT 411 DS v případě použití válečku

ZPRACOVÁNÍ:	AGROLIT 411 DS před použitím důkladně zamíchat! Ve většině případů není ředění vodou  nutné. Doporučené technologie: stříkání,natírání nebo váleček. V případě použití válečku je tloušťka vrstev nižší. Nezpracovávat při  teplotách nižších než +5 C a při relativní  vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

PŘETÍRATELNOST: 	AGROLIT 411 DS lze přetírat následující nátěry:

AGROSIT ZN EG, AGROSIT DS a AGROSIT SM.

ČEKACÍ DOBY:	6 hodin

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	před zaschnutím vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok  skladovat při teplotách nad nulou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROLIT 411 EG není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi. V případě technologie stříkání nutno používat  při aplikaci ochranné brýle. Uchovávat v  patřičné vzdálenosti od dětí, nevdechovat.