A G R O L I T 411 EG

VODNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIT 411 EG je jednosložkový vodný krycí antikorozní nátěr na akrylátové bázi, matný, vodou ředitelný. Obsahuje  železnou slídu

AGROLIT 411 EG se vyznačuje vynikající  přilnavostí na pozinkovaných plochách.Konečných hodnot přilnavosti se dosáhne až po uplynutí 4-6 týdnů.

AGROLIT 411 EG odpovídá nejmodernějším ekologickým trendům.

POUŽITÍ: 	AGROLIT 411 EG je obzvláště vhodný nátěr čerstvě pozinkovaných ploch (Duplex-systém).  V případě čerstvě pozinkovaných ploch se nanáší bez základního nátěru. Nátěr ocelových  konstrukcí, příhradových stožárů, plechových  střech (nakloněné plochy), vnější nátěr nádrží,  plotů, zábradlí apod.

O D O L N O S T :

povětrnostní vlivy:	AGROLIT 411 EG je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a vyznačuje se barevnou stabilitou.

teplota suchá: 	až 60 °C

BARVA:	podle barevnice EISENGLIMMER

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,5 kg/l

bod vzplanutí: 	nehořlavý

pevná tělíska: 	48 % (DIN 53219)

tloušťka vrstev: 	80 µm zasucha odpovídá 160 µm zamokra

počet vrstev: 	1 - 2 (nátěr, stříkání airless)

2 - 3 (váleček)

spotřeba:	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,24 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,37 kg/m2

(podle DIN 53220)

ředění: 	čistá voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pozinkované plochy nutno odmastit (např. pomocí přípravku AVUS REINIGER), odstranit počáteční rez a omýt vodou.

SYSTÉM VRSTEV: 	1 - 2x AGROLIT 411 EG v případě technologie natírání nebo airless (stříkání bez přístupu  vzduchu)

2 - 3x AGROLIT 411 EG v případě použití válečku

ZPRACOVÁNÍ:	AGROLIT 411 EG před použitím důkladně zamíchat. Ve většině případů není ředění vodou  nutné. Doporučené technologie: stříkání,natírání nebo váleček. V případě použití válečku je tloušťka vrstev nižší. Nezpracovávat při  teplotách nižších než +5 °C a při relativní  vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

ČEKACÍ DOBY: 	6 hodin

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	před zaschnutím vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok skladovat při teplotách nad nulou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROLIT 411 EG není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi. V případě technologie stříkání nutno používat  při aplikaci ochranné brýle. Uchovávat v  patřičné vzdálenosti od dětí, nevdechovat.