A G R O L I T   Ö L D I C H T

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIT ÖLDICHT je jednosložková nátěrová hmota na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel

AGROLIT ÖLDICHT je odolný vůči olejům, vytvoří robustní elastický film, který je schopen  překlenout trhliny, takže vlasové trhliny,  které se případně později objeví v podkladě  budou trvale překlenuty. Vzhledem k tomu, že  nátěrová hmota neobsahuje rozpouštědla, lze ji  snadno a bez nebezpečí zpracovávat i ve špatně  větratelných prostorách.

POUŽITÍ: 	AGROLIT ÖLDICHT je olejotěsná povrchová úprava záchytných van z betonu, dále betonových  potěrů v ve skladech topných olejů a kotelen v  obytných domech, školách, nemocnicích,  správních budovách, v průmyslových objektech  apod.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROLIT ÖLDICHT je odolný vůči působení minerálních a topných olejů, motorové nafty a  různých chemikálií. Dále je odolný vůči  příležitostnému působení vody, pro trvalé  namáhání vodou vhodný není.

mechanická: 	lze pocházet

povětrnostní vlivy:	není vhodný pro trvalé vystavení povětrnostním vlivům

BARVA: 	RAL 7032, oxidově červený

ATEST: 	Atest Státní zkušebny ve Vídni, MA 39:

olejotěsnost a pružnost (překlenutí trhlin)

Protipožární atest: B1 a Q1

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

tloušťka vrstev:	celková tloušťka suchého filmu pro překlenutí trhlin. 400 - 500 µm.

počet vrstev: 	3, doporučuje se střídat barevný odstín

spotřeba: 	pro 3 nátěry 0,9 - 1,1 kg/m2

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný, zbaven všech mastnot, nečistot a prachu. Volné součásti povrchu a nedržící zbytky předchozího nátěru nutno  důkladně odstranit. Potěr a omítky musí být  dostatečně pevné a nesmí sprašovat. Silně  nasákavé plochy (ale dostatečně pevné) nutno  impregnovat s AGRO TIEFENGRUND W. Povrch se  nesmí vyhlazovat ocelovým hladítkem, naopak  musí být drsný nebo stažen dřevěným prknem.  Dodatečné posypání cementem není přípustné.

Betonové plochy, které uvedeným podmínkám  neodpovídají, jako např. neomítnuté zdivo,  nutno omítnout pevně držící cementovou omítkou  (PLANFIX RZ, ICOMENT MÖRTEL 520). Betonové  plochy, omítky a potěry musí být před  aplikací nátěru nejméně 28 dní staré a suché.  Plocha, které má být natřena, musí vykazovat  pevnost v odtrhu nejméně 1,5 N/mm2 .

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím řádně zamíchat! Doporučuje se natírat, stříkat bez přístupu vzduchu (airless)  nebo nanášet válečkem. První nátěr zředit cca.  25 % vody, druhý a třetí nátěr nanášet  nezředěný a střídat barvu. V případě nízkých  teplot přidávat za účelem zvýšení viskozity  max. 5 % vody.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° C.  3 nátěry jsou žádoucí, aby bylo zajištěno  překlenutí trhlin a olejotěsnost.

ČEKACÍ DOBY: 	V závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách od několika hodin až do 1 dne.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

4 - 6 dnů

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ihned vodou, je-li potřeba horkou vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených nádobách lze 1 rok při teplotách nad 0° C skladovat. Materiál nesmí zmrznout.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROLIT ÖLDICHT není nebezpečný ve smyslu rakouského zákona o chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy, platné pro zacházení s  chemikáliemi.

LIKVIDACE: 	Nelikvidovat s běžným domácích odpadem, ale deponovat na skládkách k těmto účelům určeným.