A G R O L I T  SBV

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH PLOCH

POPIS VÝROBKU: 	AGROLIT SBV je hotový jednosložkový, rychle schnoucí nátěr na bázi kopolymeru s hedvábně  matným povrchem.

AGROLIT SBV se vyznačuje vynikající přilnavostí  na betonu a cementových potěrech, omítce  a zdivu. V případě použití na ocel nutný  odpovídající základní nátěr.

POUŽITÍ: 	AGROLIT SBV je vysoce odolná povrchová úprava betonových a cementových podlah sklepů, garáží,  skladů, vlhkých a mokrých prostor.

AGROLIT SBV je vhodný vnitřní nátěr sil a  jiných zemědělských objektů, potrubního vedení, zábradlí apod.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROLIT SBV je odolný vůči vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným kyselinám a louhům,různým chemikáliím a silážním kyselinám.

mechanická: 	lze pojíždět

teplota: 	zasucha: 80 °C

zamokra: 50 °C

teplá voda: 	40 °C

barva: 	01 bílá, 02 středně šedá, 06 krémová, 16 světle modrá, 31 světle zelená, 72 zelená, 80  terrakotta, 116 tyrkysová, 124 pískově šedá.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,2

bod vznětu: 	23 °C

počet vrstev: 	2-3

spotřeba: 	0,15 - 0,20 kg/m2 / 1 nátěr

vysychání: 	podle normy DIN, 30 µm suchého filmu při 23 °C:

stádium vysychání 1: 20 minut

stádium vysychání 4: 70 minut

ředění: 	Ředidlo č. 110

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Podklad musí být suchý, zbaven všech mastných nečistot a prachu. Volné a sprašující součásti a zbytky zatvrdlého cementu nutno odstranit  (otryskat). Nerovnosti na stěnách vyrovnat  pomocí stěrkové hmoty PLANFIX RZ. Ocel musí být opatřena vhodným základní nátěrem  (případně mezinátěrem) jako AGROZINC EP, AGROPOX MINIUM DS, AGROSIT  AK PRIMER, AGROPOX 250 EG.

SYSTÉM VRSTEV: 	beton, omítka: 2-3x AGROLIT SBV

ocel: 1-2x AGROLIT SBV spolu s vhodným základním nátěrem

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně zamíchat. Vhodná je technologie nátěru, válečkování nebo stříkání ( i airless). Aby bylo zajištěno lepší proniknutí  do podkladu, doporučuje se 1. nátěr zředit  Ředidlem č.110 (cca. 15 %). 2. nátěr a je-li  žádoucí 3. nátěr lze aplikovat nezředěný.  Plynule zpracovávat, protože doba schnutí je  velmi krátká.

ČEKACÍ DOBY: 	1-2 dny mezi základním nátěrem(je-li epoxidový) nebo mezi mezinátěry.

3 dny po základním nátěru AGROSIT PRIMER

12-24 hodin mezi jednotlivými nátěry.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Po 24 hodinách lze pocházet. Mechanické zatížení přichází v úvahu po 3-5 dnech. V případě, že je natřená plocha namahaná vodou, nebo jedná-li se o nátěr sila, nutno počítat se závěrečnou  dobou schnutí nejméně 10 dnů při teplotě 15 °C.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 110 nebo Čisticí prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROLIT SBV může způsobit poruchy na zdraví při vdechnutí nebo styku s pokožkou. Je vznětlivý.Nutno zabránit styku s dětmi, potravinami a  krmivem. Používat jen v dobře větraných  prostorách.