Agropox 10 EG

ICOSIT EG 1

EPOXIDOVÝ ROBUSTNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	Dvousložkový, vysoce kvalitní, robustní antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s  obsahem železné slídy.

Houževnatý vysoce odolný nátěr proti  mechanickému namáhání. Obzvláště vhodný jako  mezinátěr nátěrových systémů  AGROPUR ..

POUŽITÍ: 	AGROPOX 10 EG lze použít jako mezinátěr nebo jako nátěr krycí všech ocelových  konstrukcí v interiéru či exteriéru - ocelových  mostních konstrukcí, tlakového potrubí, nádrží,  konstrukcí hal apod.

AGROPOX 10 EG se vyznačuje vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách v  případech suchého namáhání.

ODOLNOST:

chemická: 	AGROPOX 10 EG je odolný vůči odpadním vodám, kondenzní vodě, zředěným kyselinám a  louhům, tukům a olejům, příležitostnému působení  rozpouštědel a pohonných hmot.

mechanická: 	Vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost.

povětrnostní vlivy: 	AGROPOX 10 EG je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře a spalinám.

V případě silného působení ultrafialového  záření, může dojít k nepatrnému křídování  nátěrového filmu.

teplota suchá: 	až 150° C

vlhká: 	až 80° C

teplá voda: 	až 80° C

BARVA: 	podle barevné škály EISENGLIMMERFARBEN.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	90 dílů základní složky A

10 dílů tvridla B

doba zpracování: 	při teplotě 10° C: cca. 12 hodin,

při teplotě 20° C: cca. 8 hodin,

při teplotě 30° C: cca. 5 hodin.

hustota: 	1,6 kg/l

pevná tělíska: 	64 % (DIN 53219),

všechny barevné odstíny, vyjma "stříbrného".

Bod vzplanutí: 	základní složka: 27 °C

tvrdidlo: 32 °C

hotová směs: 27 °C

tloušťka vrstev: 	80 µm zasucha, 125 µm zamokra.

počet vrstev: 	1-2

spotřeba:	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,21 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,29 kg/m2

( DIN 53220)

doba vysychání: 	podle DIN 53150, 80 µm suchého filmu při 5 °C:

stádium vysychání 6: 12 hodin

podle DIN 53150, 80 µm suchého filmu při 23 °C:

stádium vysychání 6: 6 hodin

ředění: 	Ředidlo č. 224

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:ocel:

otryskat na Sa 2 1/2, zbavit všech nečistot a mastnot. Usušit.

žárové pozinkování:

zbavit mastnot a rzi, omýt vodou

SYSTÉM VRSTEV: 	 ocel:

Základní nátěr:

1-2x AGROZINC EP , 	nebo AGROZINC SW

1 x AGROPOX MINIUM, nebo AGROPOX PHOSPHAT

Mezivrstva:

1-2 x AGROPOX 10 EG

Krycí nátěr:

1-2 x AGROPUR EG, AGROPUR MG, AGROPUR COLOR, AGROPOX 240 THIX, nebo AGROPOX 245

pozinkované plechy:

V případě suchého namáhání v exteriéru:

1x AGROPOX 10 EG

1x AGROPUR EG, nebo AGROPUR COLOR

ZPRACOVÁNÍ: 	Základní složku a tvrdidlo nutno důkladně smíchat v udaném poměru. Připravovat jen tolik  materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

technologie nátěru: při nižších teplotách  přidat ředidlo č. 224 - max. 3%.

airless-stříkání: přidat 10 % ředidla, tlak na  trysce 200 bar a více, tryska 0,5 mm.

V případě použití válečku se dosáhne většinou  slabších vrstev.

Neaplikovat při teplotách nižších než +5 °C a  při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.  Zajistit kvalitní větrání natíraných ploch.

ČEKACÍ DOBY: 	Základní nátěr se přetírá po 1-2 dnech.

AGROPOX 10 EG lze přetírat další  vrstvou AGROPOX 10 EG  nebo jiným  materiálem nejdříve po uplynutí 24 hodin.

PŘETÍRÁNÍ: 	AGROPOX 10 EG lze přetírat následujícími materály:

agropox 240 THIX, AGROPUR EG, AGROPOX 245, AGROPUR MG, AGROPUR COLOR, AGROSIT SB, AGROSIT MG 80, stejně jako nátěrové  hmoty na bázi živic.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Vysušení po 12 hodinách, po 7-10 dnech chemicky a mechanicky plně zatížitelný, po 14 dnech lze  namáhat pod vodou.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Cizí staré nátěry nutno důkladně otryskáním odstranit. Původní nátěry s AGROPOX 10 EG lze po důkladném očištění přetírat

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 224 .

Nářadí, které není stále používáno, nutno po  použití a před uplynutím doby vytvrzení  důkladně očistit.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladném a suchém prostředí 2 roky skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostním listě