ICOSIT K 25 E

( AGROPOX 250 EG )

EPOXIDOVÝ ROBUSTNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	Dvousložkový, vysoce kvalitní, robustní antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s  obsahem železné slídy.

Houževnatý vysoce odolný nátěr proti  mechanickému namáhání. Obzvláště vhodný jako  mezinátěr nátěrových systémů ICOSIT a AGROPUR K.

POUŽITÍ: 	ICOSIT K 25 E lze použít jako mezinátěr nebo jako nátěr krycí všech ocelových  konstrukcí v interiéru či exteriéru - ocelových  mostních konstrukcí, tlakového potrubí, nádrží,  konstrukcí hal apod.

ICOSIT K 25 E se vyznačuje vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách v  případech suchého namáhání.

ODOLNOST:

chemická: 	ICOSIT K 25 E je odolný vůči odpadním vodám, kondenzní vodě, zředěným kyselinám a  louhům, tukům a olejům, příležitostnému působení  rozpouštědel a pohonných hmot.

mechanická: 	Vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost.

povětrnostní vlivy: 	ICOSIT K 25 E je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře a spalinám.

V případě silného působení ultrafialového  záření, může dojít k nepatrnému křídování  nátěrového filmu.

teplota suchá: 	až 150° C

vlhká: 	až 80° C

teplá voda: 	až 80° C

BARVA: 	podle barevné škály EISENGLIMMERFARBEN.

ATESTY: 	Prüfanstalt WIEN, MA 39,SVUOM PRAHA

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	85 dílů základní složky

15 dílů tvridla

doba zpracování: 	při teplotě 10° C: cca. 10 hodin,

při teplotě 20° C: cca. 8 hodin,

při teplotě 30° C: cca. 6 hodin.

hustota: 	1,6

pevná tělíska: 	52 % (DIN 53219),

všechny barevné odstíny, vyjma "stříbrného".

Bod vzplanutí: 	základní složka: 27 °C

tvrdidlo: 32 °C

hotová směs: 27 °C

tloušťka vrstev: 	80 µm zasucha, 160 µm zamokra.

počet vrstev: 	1-4

spotřeba:	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,25 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,38 kg/m2

( DIN 53220)

doba vysychání: 	podle DIN 53150, 80 µm suchého filmu při 23 °C:

stádium vysychání 1: 40 minut

stádium vysychání 4: 6,5 hodin

ředění: 	Ředidlo č. 224

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:ocel:

otryskat na Sa 2 1/2, zbavit všech nečistot a mastnot. Usušit.

žárové pozinkování:

zbavit mastnot a rzi, omýt vodou.

SYSTÉM VRSTEV: 	 ocel:

1-2x FRIAZINC R, AGROZINK ES, AGROPOX MINIUM DS nebo AGROPOX PHOSPHAT

1-3x ICOSIT K 25 E

Poslední nátěr lze nahradit AGROPOXem 240 Thix  nebo ICOSIT K 25, jsou-li požadovány zářivé  nebo lesklé plochy.

ocelové nádrže na vodu :

Otryskání na 2

1x FRIAZINC R

2x ICOSIT K 25 E

1x ICOSIT K 25

stálobarevný systém na ocel zamezující křídování:

1-2x AGROPOX MINIUM DS

1-2x ICOSIT K 25 E

1x AGROPUR K 4 EG nebo ICOSIT K 5

ICOSIT K 25 E lze v některých  případech aplikovat bez základního nátěru.

pozinkované plechy:

V případě suchého namáhání v exteriéru:

1-2x ICOSIT K 25 E

K dosažení vyšší odolnosti proti křídování a  povětrnostním vlivům nebo k získání speciálních  barevných odstínů doporučujeme závěrečný krycí  nátěr polyuretanovým materiálem 1x AGROPUR K4 EG nebo ICOSIT K5.

Má-li být objekt namáhán pod vodou, nutno  pozinkovanou plochu mechanicky zdrsnit pomocí  lehkého otryskání.

ZPRACOVÁNÍ: 	Základní složku a tvrdidlo nutno důkladně smíchat v udaném poměru. Připravovat jen tolik  materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

technologie nátěru: při nižších teplotách  přidat ředidlo č. 224 - max. 3%.

airless-stříkání: přidat 10 % ředidla, tlak na  trysce 200 bar a více, tryska 0,5 mm.

V případě použití válečku se dosáhne většinou  slabších vrstev.

Neaplikovat při teplotách nižších než +5 °C a  při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.  Zajistit kvalitní větrání natíraných ploch.

ČEKACÍ DOBY: 	Základní nátěr se přetírá po 1-2 dnech.

ICOSIT K 25 E lze přetírat další  vrstvou ICOSIT K 25 E nebo jiným  materiálem nejdříve po uplynutí 24 hodin.

PŘETÍRÁNÍ: 	ICOSIT K 25 E lze přetírat následujícími materály:

agropox 240 thix, ICOSIT K 25, AGROPUR K4 EG, ICOSIT K 5 , AGROSIT A a systém AGROSIT SM /ds, stejně jako nátěrové  hmoty na bázi živic.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Vysušení po 12 hodinách, po 7-10 dnech chemicky a mechanicky plně zatížetelný, po 14 dnech lze  namáhat pod vodou.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Cizí staré nátěry nutno důkladně otryskáním odstranit. Původní nátěry s ICOSIT K 25 E lze po důkladném očištění přetírat

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 224 nebo Čistící prostředek K.

Nářadí, které není stále používáno, nutno po  použití a před uplynutím doby zpracování  důkladně očistit.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladném a suchém prostředí 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

ICOSIT K 25 E obsahuje hořlavá rozpouštědla. Proto nutno oheň a jiné zápalné zdroje držet v bezpečné vzdálenosti. Kouření  zakázáno.

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během jejího schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby  bylo zajištěno pravidelné odsávání par na  nejhlubším místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi.

Tvrdící složka působí leptavě! Zabránit styku s  očima! Používat ochranné brýle a gumové  rukavice! Znečištěná místa pokožky jak základní  složkou tak tvrdidlem okamžitě omýt vodou a  mýdlem.

Vytvrzený nátěrový film je fyziologicky  nezávadný.