A G R O P O X  250

EPOXIDOVÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROPOX 250 je dvousložkový, vysoce kvalitní, antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou chemickou a mechanickou odolností.

AGROPOX 250 vytvoří houževnatě pružné a tvrdé  pryskyřičné povlaky, které nejsou křehké,  snadno se čistí. Při zatížení  nebo nárazu nátěry neodprýskávají. Hladký  povrch nátěru se vysoce odolný proti oděru.

POUŽITÍ: 	AGROPOX 250 lze všestranně použít k nátěrům betonu, zdiva, osinkocementu, vláknitých desek, oceli a jiných materiálů.

AGROPOX 250 je vhodný nátěr podkladů ve styku s  vodou a odpadní vodou, nádrží užitkové vody,  nátěry bazénů. Dále je vhodný pro potravinářské  provozy, pivovary, zemědělské provozy, jako  ochrana vůči chemické korozi.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROPOX 250 je odolný vůči zředěným kyselinám a louhům, tukům, olejům, příležitostnému působení rozpouštědel a pohonných hmot.

mechanická: 	vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost.

povětrnostní vlivy: 	AGROPOX 250 je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře a spalinám. V případě silného působení ultrafialového  záření může dojít k nepatrnému křídování  nátěrového filmu.

teplota suchá: 	až 150 °C, špičkové zatížení 180 °C.

vlhká: 	až 80 °C

teplá voda: 	až 40 °C

BARVA: 	podle barevné škály AGROSIT a většina tónů RAL.

ATESTY:                     Atest fyziologické nezávadnosti, SVUOM PRAHA

T E CH N I C K É  Ú D A J E:

poměr míchání: 	80 dílů základní složky A

20 dílů tvrdidla B

doba zpracování:	při teplotě 10 °C:.... cca. 8 hodin

při teplotě 20 °C:.... cca. 6 hodin

při teplotě 30 °C:.... cca. 4 hodiny

hustota: 	1,3 - 1,4 kg/l

pevná tělíska: 	58% (DIN 53219), pro bílý odstín

bod vzplanutí: 	základní složka: 26 °C

tvrdidlo: 32 °C

hotová směs: 26 °C

tloušťka vrstev:	40 µm zasucha odpovídá 75 µm zamokra

počet vrstev: 	2-3

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu: 0,09 kg/m2

prakticky: při 40 µm suchého filmu: 0,13 kg/m2

doba vysychání: 	podle DIN 53150, 40 µm suchého filmu při 23° C:

stádium vysychání 1: 60 minut

stádium vysychání 4: 7 hodin

ředění: 	ŘEDIDLO č. 224

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:ocel:

otryskat na Sa 2 1/2 nebo ručně odrezit na Sa 3,zbavit všech nečistot a mastnost. Usušit.

beton, omítka:

zbavit nečistot a mastnost, usušit. Odstranit  cementové šlemy a volné části. V případě  zatížení pod vodou nejlépe povrch otryskat.  Pevnost v odtržení min. 1,5 N/ mm2 .

SYSTÉM VRSTEV:	     ocel:

1-2 x AGROZINK EP (nutné otryskání)

2-3 x AGROPOX 250

nebo:

1-2 x AGROPOX MINIUM DS nebo AGROPOX PHOSPHAT

2-3 x AGROPOX 250

beton, omítka:

1 x ICOSIT K EINLASSGRUND

2-3 x AGROPOX 250

ZPRACOVÁNÍ: 	Základní složku a tvrdidlo nutno důkladně smíchat v udaném poměru. Připravovat jen tolik  materiálu, kolik jej lze během udané doby  zpracování aplikovat. Lze natírat, stříkat nebo  použít váleček.

Je-li potřeba, přidat ŘEDIDLO č. 224.

Neaplikovat při teplotách nižších než +5° C a  při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.  Zajistit kvalitní větrání místností a natíraných ploch.

ČEKACÍ DOBY: 	Základní nátěr lze přetírat nejdříve po uplynutí 1 dne. Mezi jednotlivými krycími nátěry  nutno počkat 1-2 dny.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

10 dní v případě chemického nebo mechanického zatížení.

V případě namáhání pod vodou dodržet min. 14  dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Doporučuje se povrch zdrsnit osmirkováním, přebroušením nebo  otryskáním.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 224 nebo Čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladném a suchém prostředí 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Složka A: vznětlivá

Složka B:

Nevdechovat, nepolykat a zabránit styku s pokožkou. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Vznětlivá. Udržovat v patřičné vzdálenosti od zápalných zdrojů. Zákaz kouření.

Tvrdící složka působí leptavě. Zabránít styku s  očima a pokožkou. Při práci používat vhodné  ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechovat páry a aerosoly. Při polknutí ihned zavolat lékaře.

Pracovat jen v dobře větraných místnostech.