- A G R O P O X  HS  P R I M E R

- Epoxidový SILNOVRSTVý základní nátěr

POPIS VÝROBKU:	AGROPOX HS PRIMER  je dvousložkový, robustní, základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, s nízkým obsahem rozpouštědel. Šetrný k životnímu prostředí, bez obsahu olova, chromu a s nízkým obsahem rozpouštědel.

POUŽITÍ:	AGROPOX HS PRIMER    se používá jako základní nátěr ocelových konstrukcí, které budou vysoce namáhány povětrnostními vlivy, agresivní průmyslovou, či přímořskou atmosférou. Jako základní nátěr ocelových mostů, potrubí, nádrží, ocelových konstrukcí v hospodářství odpadních vod a čistících stanic.

- O D O L N O S T:

chemická:	AGROPOX HS PRIMER   je odolný vůči průmyslovým zplodinám, výfukovým plynům, ředěným kyselinám, louhům a roztokům solí a celé řadě rozpouštědel.

Teplota suchá:          90°C, krátkodobě až do 120°C

vlhká :          až do  45°C

BARVA:		červenohnědá, pískově žlutá

__________________________________________________________________________

- T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	94 váhových dílů složky A

6 váhových dílů složky B

doba zpracovatelnosti : při teplotě 5°C : cca. 6 hodin

při teplotě 20°C : cca 4 hodiny

hustota:		1,45 kg/l

objem pevné

fáze  x  % obj.:	65 % ( DIN 53219)

počet vrstev:		1

spotřeba:		teoreticky:	při 100 µm suchého filmu: ........	0,22 kg/m2

prakticky:	při 100 µm suchého filmu: ........	0,30 kg/m2

vysychání:		podle DIN 53150 při 100 µm suchého filmu při 23°C:

stádium vysychání 1:	1 hodina

stádium vysychání 4: 	6 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 215

__________________________________________________________________________

- POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA 		otryskat na Sa 2 ½

POVRCHU:		zbavit nečistot a mastnot, usušit.

SYSTÉM VRSTEV:	1 x AGROPOX HS PRIMER

Vhodný krycí nátěr:  1-2 x AGROPOX HS COLOR, 1 x AGROPUR COLOR ST NEU ( při požadované barevné stabilitě)

ZPRACOVÁNÍ:	Složku A a složku B smíchat v udaném poměru míchání a důkladně   promíchat. Připravovat  jen   tolik  materiálu,  kolik  jej  lze během udané doby zpracování aplikovat.

Doporučená technologie: nátěr nebo váleček nebo stříkání airless.

Doporučená tryska 160-200 barů, otvor trysky 0,38- 0,48 mm.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. Při nižších teplotách možno přidat 3 %, pro stříkání až 5 % ředidla.

Stupeň vysychání 6

podle DIN 53150    	při teplotě 5°C : cca. 16 hodin

100 µm		při teplotě 20°C : cca 8 hodin

ČEKACÍ DOBY:	nejméně 8 hodin, max. 6 měsíce.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ : 7 – 10 dní

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 215

__________________________________________________________________________

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém  prostředí až 2 roky.