a g r o p o x    K U N S T S T O F F G R U N D

EPOXIDOVÁ PENETRACE

POPIS VÝROBKU: 	Dvousložkový epoxidový základní nátěr bez obsahu rozpouštědel, nízkoviskózní, bezbarvá, transparentní.

AGROPOX KUNSTSTOFFGRUND je impregnace dle ÖNORM EN 1504-2, pravidlo ochrany 1.2.

MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI :

- nízkoviskózní

- dobrá penetrační schopnost

- vysoká mechanická odolnost

- vytvrzení, bez lepivosti i za nízkých teplot

- vynikající zpracovatelnost

- krátké čekací doby

POUŽITÍ: 	Základní nátěr systémů povrchových úprav na bázi polymer bitumenu. Na beton a betonové potěry, normální a silně nasákavé povrchy, v interiérech i exteriérech. Není vhodný na čerstvý beton, ale lze použít na mladý beton dle TL/TP-BEL-EP.

BARVA :                       nažloutlá  - transparentní

CERTIFIKÁTY :            Zkušební ústav  Hartl, státem akreditovaná zkušebna. Kontrolní

institut pro Stavebnictví, zkoušky dle EN 1504-2 a použití na mladý

beton dle TL/TP-BEL-EP (vydáno 1999).

CE označení dle EN 1504-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,1 kg/l

poměr míchání:	3  váhové díly složky A,             100 objemových dílů složky A

1 váhový díl složky B,                 37 objemových dílů složky A

doba zpracovatelnosti:	při 10o C cca. 60 minut

při 20o C cca. 40 minut

při 30o C cca. 20 minut

spotřeba: 	0,3 – 0,5 kg/m2 - 1 nátěr, dle nasákavosti podkladu

| Propustnost vodních par SD | Třída II |
| --- | --- |
| Hloubka penetrace | Třída I |
| Kapilární adsorpce vody | ≤ 0,1 kg*m-2*h-0,5 |
| Nebezpečné látky | Shoda s 5.3 |
| Šíření plamene | Euroklasse F |

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být dostatečně nosný ( min. B25, nebo ZE 30).

Povrch musí být rovný, jemný, pevný, suchý, bez prachu a nečistot. Pevnost v odtrhu nesmí být nižší než 1,5 N/mm2.

Nedostatečně nosné podklady a znečistění je nutno mechanicky odstranit. Dutý beton, potěry, či vsypy je nutno mechanicky upravit, například brokováním.

ZPRACOVÁNÍ: 	Obě složky, A a B,   řádně promíchat v udaném poměru.  Připravit jen tolik materiálu, kolik jej lze zpracovat během udané doby zpracovatelnosti. Doba míchání 3 minuty. Materiál přelít do čisté nádoby a opět krátce promíchat.  Materiál sytě nanášet kartáčem do podkladu.

Doporučuje se pracovat za klesající teploty.

Teplota materiálu,

vzduchu a podkladu:   minimálně + 10 °C ( min. +3°C nad rosným bodem)

maximálně + 30°C

relativní vzdušná vlhkost max. 80 %

. DOBA SCHNUTÍ:

|  | +10 °C | + 20 °C | + 30 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Pochozí Lehce zatížitelné Plně zatížitelné | 24 hodin 5 dní 10 dní | 12 hodin 3 dny 7 dní | 6 hodin 2 dny 5 dní |

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Čistící prostředek K, nebo Ředidlo č. 224.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených původních obalech lze skladovat 1 rok v suchu a  chladu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené  v bezpečnostních listech.