A G R O P O X  E L A S T I C

# Elastická povrchová úprava betonu a oceli bez dehtu

POPIS VÝROBKU:	AGROPOX ELASTIC je dvousložková kombinace na bázi epoxidu a polyuretanové pryskyřice. Neobsahuje dehet ani rozpouštědla, odpovídá tedy nejnovějším ekologickým trendům.

AGROPOX ELASTIC se používá k výrobě houževnatých povrchových úprav betonu a oceli. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k oceli, vysokou mechanickou a chemickou odolností. Extrémně rázově pevný a houževnatý.

POUŽITÍ:	AGROPOX ELASTIC se míchá s plnivy k výrobě malty agropox ELASTIC MÖRTEL, která se používá k povrchové úpravě oceli a betonu, obzvláště u stavebních dílů, které podléhají silným vibracím a deformacím, dále u dílů, u nichž se vyskytují trhliny nebo nebezpečí vzniku trhlin - např. v případě štěrkových loží nebo na chodnících ocelových i betonových mostů, apod.

AGROPOX ELASTIC se používá k výrobě tenkovrstvých povrchových úprav oceli.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROPOX ELASTIC MÖRTEL je odolný vůči vodě, 1% roztokům pracích prostředků, normálnímu benzínu a superbenzínu, motorové naftě, topným olejům, 2% NaOH a proti rozmrazovacím solím. Dále je odolný vůči krátkodobému působení slabých kyselin.

povětrnostní vlivy:	Vlivem UV-záření  lehce zežloutne,  nicméně  vlastnosti  a  odolnosti zůstanou beze změny. Není-li zežloutnutí žádoucí - použije se závěrečná povrchová úprava s ICOSIT K 363.

teplota suchá:	krátkodobě až do 250°C suchého horka

BARVA:	šedá, cca. RAL 7037

ATESTY:	Překlenutí trhlin a pevnost v odtržení : Technische Universität in München.

Zkouška tenkostěnných potahů na oceli: MPA Nordhein-Westfalen.

Zkoušky pro povrchovou úpravu štěrkových loží: Die Deutsche Reichsbahn, Zentralstelle Umweltschutz und Materialprüfung der Deutschen Reichsbahn.

TECHNICKÉ ÚDAJE

poměr míchání:	AGROPOX ELASTIC:

40 hmotnostních dílů složky A

60 hmotnostních dílů složky B

AGROPOX ELASTIC MÖRTEL:

1 hmotnostní díl AGROPOX ELASTIC

1 hmotnostní díl křemenného písku 0,4 - 0,7 mm

doba zpracování:	při teplotě  +10°C:	cca. 1,5 hodiny

při teplotě  +20°C:	cca. 1 hodina

při teplotě  +30°C:	cca. 30 minut

hustota:	AGROPOX ELASTIC  :		cca. 1,2 kg/l

AGROPOX ELASTIC MÖRTEL:	cca. 1,6 kg/l

pevná fáze

x  %  obj.: 	100 %

tvrdost podle

Shora A:	nad 90

tažnost:	cca. 30 %

napětí na mezi

pevnosti:	cca. 6,5 N/mm2

překlenutí trhlin:	při + 23°C:	při tloušťce vrstvy 3 mm: 	0,4  mm

při tloušťce vrstvy 5 mm: 	1,1  mm

při - 10°C:	při tloušťce vrstvy 3 mm: 	0,2  mm

při tloušťce vrstvy 5 mm:	0,35 mm

Vztahuje se na maltu AGROPOX ELASTIC MÖRTEL.

pevnost 	cca. 3 N/mm2 (beton)

v odtržení:	cca. 5 N/mm2 (ocel)

počet vrstev:	1 - 2

spotřeba:	AGROPOX ELASTIC :   cca.1,2 kg /m2 / 1 mm tloušťky vrstvy

AGROPOX ELASTIC MÖRTEL  cca. 1,6 kg/m2/1 mm tloušťky

vrstvy  (0,8 kg Agropox elastic a 0,8 kg písku)

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:	otryskání podle Sa 2½, podle normy DIN 55928, část 4, zbavit všech nečistot, mastnot, prachu apod.

Ihned po očištění nutno povrch opatřit základním nátěrem.

beton:	podklad musí být dostatečně nosný (min. B 225 nebo ZE 300). Povrch musí být rovný, lehce drsný, pevný, suchý a zbaven všech volných nebo sprašujících součástí. Pevnost v odtržení min. 1,5 N/mm2.

Vrstvy, které nejsou dostatečně nosné nebo které jsou mastné, nutno mechanicky, např. otryskáním nebo frézováním odstranit.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	a) obslužní lávky, apod.: 3 mm tloušťka vrstvy

chodníky: 6 mm tloušťka vrstvy

1x AGROPOX PHOSPHAT n e b o AGROZINK EP

1x AGROPOX ELASTIC, smíchán s křemenným pískem 0,4-0,7 mm v poměru 1:1 *)

1x posyp křemenným pískem 0,4-0,7 mm - 6 kg/m2

je-li nutné 1x ICOSIT K 363

b) vozovka: tloušťka vrstvy 15 mm:

1x AGROPOX PHOSPHAT   n e b o    AGROZINK EP

1x AGROPOX ELASTIC, smíchán s křemenným pískem 0,4-0,7 mm v poměru 1:1,25 *)

1x posyp křemenným pískem 0,7-1,2 mm - 6 kg/m2

je-li nutné 1x ICOSIT K 363

c) štěrková lože:

1x AGROPOX PHOSPHAT    n e b o    AGROZINK EP

1x AGROPOX ELASTIC, smíchán s křemenným pískem 0,4-0,7 mm v poměru 1:1 *)

svislé plochy: 		3 mm

vodorovné plochy:	5 mm

1x posyp křemenným pískem 0,4-0,7 mm - 6 kg/m2

je-li nutné 1x ICOSIT K 363

beton:	2 x AGROPOX SPERRGRUND  n e b o   2 x ICOSIT K 94, vždy lehce posypat křemenným pískem 0,4 - 0,7 mm (cca. 1 kg/m2)

1x AGROPOX ELASTIC, smíchán s křemenným pískem 0,4-0,7 mm v poměru 1: 1 *),

min. 3 mm

1x posyp křemenným pískem 0,4-0,7 mm

AGROPOX ELASTIC MÖRTEL nutno nanášet při tloušťkách vrstev do 6 mm v jedné pracovní operaci. V případě dvouvrstvé povrchové úpravy nutno první vrstvu posypat žárem sušeným křemenným pískem 0,4 - 0,7 mm. Před nanášením druhé vrstvy je třeba volný písek smést.

Na ukloněných a svislých plochách nutno přidat 0,5 - 4 váhová % stavědla (Stellmittel) - vztaženo na celou směs v závislosti na teplotě.

*) v případě teplot pod +15 °C lze poměr změnit na 1:0,7.

ZPRACOVÁNÍ:	Sloužku A a složku B malty AGROPOX ELASTIC MÖRTEL smíchat v poměru 40:60 a důkladně promíchat (elektrickým míchacím zařízením) a pomalu za intenzívního míchání přidávat křemenný písek 0,4 - 0,7 mm. Takto vyrobená malta AGROPOX ELASTIC MÖRTEL musí být zpracována během uvedené doby zpracovatelnosti.

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu nesmí klesnout pod +10°C a nesmí být vyšší než +30°C. Materiál se nanáší jen na suchý podklad, při práci venku nutno zpracovávat jen při suchém počasí nebo plochu zakrýt.

Při teplotách zpracování mezi 5 - 10°C lze AGROPOX ELASTIC zahřát na teplotu 40°C, čímž se docílí dobrý rozliv. K vytvrzení je zapotřebí teplota kolem 15°C po dobu více dnů.

Nesmí se přidávat ani mazadla ani ředidla, protože by mohlo být narušeno vytvrzení.

AGROPOX ELASTIC MÖRTEL se rovnoměrně nanáší na podklad špachtlí, gumovou stěrkou, ozubenou špachtlí nebo podobným nářadím.

Čerstvě natažená vrstva se přejede ostnatým válcem a po cca. 15 minutách se po celé ploše posype pískem.

ČEKACÍ DOBY:	Mezi AGROPOX PHOSPHAT a AGROPOX ELASTIC MÖRTEL:min. 1 den, max. 3 měsíce

V případě delší přestávky nutno přetřít ještě jednou základním nátěrem AGROPOX PHOSPHAT.

Mezi AGROPOX SPERRGRUND a AGROPOX  ELASTIC  MÖRTEL:min. 1 den.

Mezi první a druhou vrstvou AGROPOX ELASTIC  MÖRTEL:

min. 1 den, max. 3 měsíce.

Mezi AGROPOX ELASTIC  MÖRTEL a ICOSIT K 363:

min. 1 den, max. 3 měsíce.

Před zahájením prací očistit případná znečištěná místa.

ZAVĚREČNÁ	Pocházet lze po 12 hodinách při +20°C,

DOBA SCHNUTÍ:	mechanicky a chemicky lze zatížit po 7 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	v čerstvém stavu pomocí REINIGUNGSMITTEL K.

SKLADOVÁNÍ:	Neotevřené balení lze skladovat v chladu a suchu min. 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ	Složka A:

PŘEDPISY:	Dráždí oči a pokožku. Přecitlivění pokožky v případě kontaktu 	možné

Při práci používat vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechovat páry, zajistit větrání při práci, v případě kontaktu s pokožkou, místa důkladně omýt mýdlem a vodou.

Složka B:

Dráždí oči a pokožku. Naleptání či přecitlivění pokožky v případě kontaktu možné.

Nevdechovat páry, zajistit větrání při práci, v připadě kontaktu s pokožkou, místa důkladně omýt mýdlem a vodou.

V případě, že se dostane materiál do očí oči důkladně propláchnout vodou a přivolat lékaře.

Při práci používat vhodné pracovní oblečení, ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje.