- A G R O P O X  M I N I U M  DS

- Epoxidový základní nátěr

POPIS VÝROBKU:	AGROPOX MINIUM DS   je dvousložkový robustní suříkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.

AGROPOX MINIUM DS lze přetírat především epoxidovými nátěrovými hmotami, dále systémy  řady AVERTOL.

POUŽITÍ:	AGROPOX MINIUM DS   se používá jako základní nátěr nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic pro povrchové úpravy nádrží, ve vodním stavitelství, jako základní nátěr ocelových mostů, potrubí, ocelových konstrukcí v hospodářství odpadních vod a čistících stanic.

- O D O L N O S T:

chemická:	AGROPOX MINIUM DS   je odolný vůči vodě, kondenzní vodě, kyselinám, louhům a roztokům solí a celé řadě rozpouštědel.

mechanická:	vysoká pevnost a rázová houževnatost.

teplota:	suchá až do 150°C

vlhká   až do  80°C

teplá  voda:	       až do 60°C

BARVA:		oranžová, hnědá

- T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	85 váhových dílů složky A

15 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10°C : cca. 12 hodin

při teplotě 20°C : cca.   8 hodin

při teplotě 30°C : cca.   5 hodin

hustota:		1,8 kg/l

objem pevné  fáze  x  % obj.:	53 % ( DIN 53219)

bod vzplanutí:	složka A: 		25°C

složka B:		32°C

smíchaný materiál: 	28°C

tloušťka vrstev:	60 µm zasucha, odpovídá 120 µm zamokra

počet vrstev:		1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 60 µm suchého filmu: ........0,21 kg/m2

prakticky:	při 60 µm suchého filmu: ........0,30 kg/m2

vysychání:		podle DIN 53150 při 60 µm suchého filmu při 23°C:

stádium vysychání 1:	2 hodiny

stádium vysychání 4: 	6,5 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 224

- POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA 		otryskat na Sa 2 ½ , nebo ručně odrezovat na St 3,

POVRCHU:		zbavit nečistot a mastnot, usušit.

SYSTÉM VRSTEV:	1 - 2 x AGROPOX MINIUM DS

Vhodný krycí nátěr: AGROPOX 240 thix, AGROPOX 250, AGROPOX 250    EG, nátěry řady AVERTOL.

ZPRACOVÁNÍ:	Složku A a složku B smíchat v udaném poměru míchání a důkladně   promíchat. Připravovat  jen   tolik  materiálu,  kolik  jej  lze během udané doby zpracování aplikovat.

Doporučená technologie: nátěr nebo váleček nebo stříkání airless.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

Obsahuje suřík olovnatý, proto dodržovat bezpečnostní předpisy při zpracování, obzvláště při stříkání.

ČEKACÍ DOBY:	nejméně 12 hodin, max. 3 dny

- PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

- Před nátěrem  přebrousit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 224 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

Nářadí, které  není  trvale  používané,  nutno  před  uplynutím  doby    zpracování očistit.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém  prostředí až 1 rok.

- BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

- Složka A:

Zápalná, zdraví škodlivá při vdechnutí nebo polknutí.dráždivá, při styku s pokožkou, možné její přecitlivění

- Složka B:

Zápalný.  Při vdechnutí  zdraví škodlivý. Dráždí oči, při styku s pokožkou, možné její přecitlivění. Obsahuje olovo.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Uchovávat v patřičné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv.

Zabránit styku s očima a pokožkou.

Držet v patřičné vzdálenosti od zápalných zdrojů. Zákaz kouření.

Nevdechovat páry/aerosoly. Nesmí se dostat do rukou dětem.

V uzavřených prostorách dbát na dostatečné větrání.

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.