A G R O P O X  P H O S P H A T

ROBUSTNÍ EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROPOX PHOSPHAT je robustní antikorozní základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,  dvousložkový. Aktivní pigment je fosforečnan  zinečnatý.

AGROPOX PHOSPHAT odpovídá nejnovějším  ekologickým trendům, protože neobsahuje olovo  ani soli chrómu.

AGROPOX PHOSPHAT lze přetírat s AGROPOX 240 THIX, varianty AGROPOXu 250, AVERTOL EPOTAR, stejně jako s jednosložkovými nátěrovými systémy AGROSIT A nebo AGROLIT SBV.

POUŽITÍ: 	AGROPOX PHOSPHAT je vhodný základní nátěr ocelových konstrukcí, které jsou vystaveny  nepříznivým povětrnostním vlivům, agresívním  chemickým podmínkám nebo přímořské atmosféře  jako jsou např. mosty, potrubí, nádrže, průmyslová a přístavní zařízení, ocelové  konstrukce v hospodářství odpadních vod a  čistících stanic.

O D O L N O S T :

chemická: 	AGROPOX PHOSPHAT je odolný vůči průmyslové atmosféře, spalinám, zředěným kyselinám,  louhům a roztokům solí a celé řadě  rozpouštědel. Není vhodný pro trvalé namáhání  pod vodou nebo namáhání kondenzní vodou.

mechanická: 	vysoká pevnost a rázová houževnatost.

teplota suchá: 	do 100 °C, krátkodobě až 150 °C.

vlhká: 	do 60 °C.

BARVA: 	červenohnědá, pískový odstín

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	90 váhových dílů základní složky

10 váhových dílů tvrdidla

doba zpracování:	při 10 °C: cca.12 hodin, při 20 °C: cca. 8 hodin, při 30 °C: cca. 5 hodin.

hustota: 	1,65

objem pevné fáze x % obj.:	65% (DIN 53219)

bod vzplanutí: 	základní složka: 23 °C

tvrdidlo: 25 °C

po smíchání: 24 °C

tloušťka vrstev:	80 µm zasucha odpovídá 125 µm zamokra.

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,20 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,30 kg/m2

(podle normy DIN 53220)

vysychání: 	podle DIN 53150 při 60 µm suchého filmu a 23 °C:

stádium vysychání 1: 60 minut

stádium vysychání 4: 6,5 hodin

ředění: 	Ředidlo č. 224

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Otryskat podle Sa 2 1/2, zbavit nečistot a mastnot a povrch usušit.

SYSTÉM VRSTEV: 	1-2x AGROPOX PHOSPHAT

Jako krycí nátěr jsou vhodné následující  materiály:

AGROPOX 240 THIX, AGROPOX 250 EG, AGROSIT A , AGROLIT SBV, varianty AVERTOL EPOTAR.

V případě, že bude konstrukce namáhána  kondenzní vodou nebo bude trvale pod vodou,  doporučujeme použít základní nátěr AGROZINK EP

ZPRACOVÁNÍ: 	Základní složka A a tvrdidlo B smíchat v udaném poměru míchání. Připravit lze jen tolik  materiálu, který je možné během udané doby  zpracování aplikovat.

Aplikace: technologie nátěru, váleček, stříkání bez přístupu vzduchu "airless" (tlak  stříkání na trysce 160-200 bar, otvor trysky  0,38 - 0,48 mm).

Neaplikovat při teplotách nižších než +5 °C a  při relativní vlhkosti vyšší vzduchu než 80 %.  V případě nízkých teplot přidat max. 3 %  Ředidla č. 224, v případě stříkání max. 5 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi základním nátěry: nejméně 12 hodin, max. 3 dny

Mezi základním a krycím nátěrem: 1-3 dny, v závislosti na teplotních a vysychacích poměrech.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Přebrousit. V nejistých případech je vhodné přilnavost k podkladu vyzkoušet.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO 224 a ČISTICÍ PROSTŘEDEK K. Nářadí, které se trvale nepoužívá, nutno během doby  zpracování vyčistit.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech v chladnu a suchu lze skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROPOX PHOSPHAT obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje proto nutno držet v patřičné vzdálenosti. Zákaz  kouření!

Složka A:

Vznětlivá. V případě styku s pokožkou možné  její přecitlivění.

Složka B:

Vznětlivá. Zdraví nebezpečná při polknutí.  Způsobuje poleptání.

Zajistit dostatečné větrání během práce s nátěrovou hmotou a během jejího vysychání.  Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším  místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi.

Tvrdidlo působí leptavě, proto nutno zabránit  styku s očima. Je nutné používat ochranné brýle  a gumové rukavice.

Dojde-li ke znečištění pokožky barvou nebo  tvrdidlem, okamžitě omýt vodou a mýdlem.