a g r o p o x   S P E R R G R U N D

EPOXIDOVÁ IMPREGNACE

POPIS VÝROBKU: 	Dvousložková epoxidová impregnace bez obsahu rozpouštědel, nízkoviskózní, bezbarvá, transparentní.

AGROPOX SPERRGRUND je díky dlouhé době  zpracovatelnosti, velmi nízké viskozitě a dobré  smáčitelnosti povrchu schopen povrchovou plochu  zpevnit a proniknout do jemných póru a trhlin a  tyto uzavřít. Tím se zamezí pozdější tvorbě bublinek při  následující povrchové úpravě.

POUŽITÍ: 	Základní nátěr systémů povrchových úprav na bázi syntetických materiálů, který uzavře póry  a zajistí dobrou přilnavost následujících  nátěrů. Aplikuje se na podklady z betonu a  cementu - mosty, rampy, parkoviště, balkony,  terasy jako bezbarvá ochrana proti  rozmrazovacím solím.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,1

obsah pevných těles:	100 %

poměr míchání:	74 váhových dílů složky A

26 váhových dílů složky B

doba zpracovatelnosti:	při 10o C cca. 3 hodiny

při 20o C cca. 2 hodiny

při 30o C cca. 1,5 hodin

počet nátěrů: 	1-2 v závislosti na nasákavosti

V případě dvou pracovních operací, je nutno první nátěr posypat křemenným pískem  o zrnitosti 0,2 - 0,5 mm nebo PLNIDLEM č.255.

spotřeba: 	0,3 kg/m2 - 1 nátěr

ředidlo: 	žádné

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch zbavit mastných nečistot, prachu apod. Odstranit cementové kaly a volné části (např. opískováním).

Podklad má být suchý, nicméně lze AGROPOX SPERRGRUND aplikovat i na vlhký povrch  (zbytková vlhkost max. 10 %), nebo i na čerstvé povrchy obsahující cement (min. stáří 14 dní).

V případě silného mechanického zatížení musí  být betonový potěr nejméně 28 dní starý.

ZPRACOVÁNÍ: 	Obě složky řádně promíchat v udaném poměru.  Připravit jen tolik materiálu, kolik jej lze  zpracovat během udané doby zpracovatelnosti.

Nanášet sytě štětcem, kartáčem nebo válečkem. V  případě velmi nízkých teplot doporučujeme  přidat 4% GLEITMITTEL, který přizpůsobí  viskozitu.

Pokud možno nepracovat při nižších teplotách  ovzduší a podkladu než 10o C.

V případě posypu prvního nátěru AGROPOXem SPERRGRUND nutno písek sypat bezprostředně po  nátěru dokud tento je ještě lepivý. Po  ztvrdnutí odstranit přebytečný písek.

Je důležité, aby se na povrchu vytvořil drsný,  uzavřený, pololesklý film, který představuje  ideální podklad pro další povrchovou úpravu.

Spojení AGROPOXu SPERRGRUND a s povrchovými  úpravami s ICOSITEM KUNSTSTOFF je zajištěno i  při delším pracovním přerušení, nutno jen  odstranit event. znečištění, k němuž mohlo  během pracovní přestávky dojít.

ČEKACÍ DOBY: 	1-2 dny mezi jednotlivými nátěry s AGROPOX SPERRGRUND.

DOBA SCHNUTÍ: 	1-2 dny. Delší přestávka mezi základním nátěrem a další povrchovou úpravou, např. způsobená  špatným počasím, nemá žádný vliv na kvalitu  spojení s dalším nátěrem.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Čistící prostředek K, nebo Ředidlo č. 224.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených původních obalech lze 1 rok v chladnu skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

AGROPOX SPERRGRUND neobsahuje žádná rozpouštědla přesto je nutno dbát na dobré větrání prostor, kde se pracuje.

Složka B leptá! Nutno používat pracovní brýle a  gumové rukavice. Dostane-li se složka B do  styku s pokožkou, ihned omýt vodou a mýdlem.

Vytvrzená povrchová úprava je fyziologicky  nezávadná.