A G R O P O X  W  2 4 0  T H I X

EPOXIDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POPIS VÝROBKU: 	AGROPOX W 240 THIX je robustní dvousložková, vysoce kvalitní povrchová úprava na bázi  epoxidové disperze.

AGROPOX W 240 THIX je vhodná povrchová úprava  betonových ploch, omítek, oceli a celé řady  dalších materiálů. Vyhovuje rakouským předpisům  týkajících se obsahu rozpouštědel, obsahuje  max. 2 % rozpouštědel.

POUŽITÍ: 	AGROPOX W 240 THIX se vyznačuje vynikající  mechanickou i chemickou odolností a přilnavostí na pozinkované oceli.

AGROPOX W 240 THIX je vhodný nátěr pro těžkou  korozi, pro všechny druhy ocelových konstrukcí  v interiérech.

Obzvláště vhodný je pro vlhké provozy všeho  druhu - jatka, mlékárenské provozy, zemědělské  a chemické provozy.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROPOX W 240 THIX je odolný vůči zředěným kyselinám a louhům, roztokům solí, odpadním vodám,  kondenzní vodě, olejům a tukům, snese i  příležitostné působení rozpouštědel a pohonných  hmot.

mechanická: 	velmi robustní a vysoce zatížitelný.

povětrnostní vlivy:	AGROPOX W 240 THIX je odolný vůči chemické agresivní atmosféře. Stejně jako všechny ostatní epoxidové pryskyřice má AGROPOX W 240 THIX sklon  ve venkovních podmínkách k lehkému křídování.

teplota suchá: 	150 °C

vlhká: 	max. 60 °C

teplá voda:	max. 40 °C

BARVA: 	podle vlastní barevné škály a většina odstínů RAL a NCS.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	50 váhových dílů složky A

50 váhových dílů složky B

doba zpracování:	2 hodiny (závisí na teplotě při zpracování)

hustota: 	složka A: ....1,9 kg/l

složka B: ....1,3 kg/l

smíchaný materiál: 1,5 kg/l

objem pevné fáze x % obj.:	62 %

tloušťky vrstev:	80 µm suchého filmu odpovídá 130 µm zamokra ( průměrná hodnota při jedné operaci v případě technologie nátěru).

počet vrstev: 	1 - 4

spotřeba:	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,20 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,28 kg/m2

ředění: 	Je-li nutné, při technologii nátěru a stříkání  bez přístupu vzduchu (airless) přidat max. 3 %  vody. Při použití jiných stříkacích zařízení  lze přidat až 8 % vody.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:ocel:

otryskat na Sa 2 1/2, zbavit všech nečistot a mastnost. Usušit.

pozinková ocel:

Odmastit a odstranit počáteční bílou rez (např.  pomocí čistícího prostředku AVUS REINIGER),  opláchnout vodou. V případě,že budou konstrukce  vystaveny namahání pod vodou, nutno pozinkování  lehkým otryskáním mechanicky zdrsnit.

SYSTÉM VRSTEV:	ocel:

1x AGROPOX W PHOSPHAT nebo

1-2x AGROZINK EP (v případě namahání pod vodou  přichází v úvahu jen AGROZINK EP),  2-3x AGROPOX W 240 Thix

pozink:

1-2x AGROPOX W240 THIX

ZPRACOVÁNÍ: 	Složku A a složku B nutno důkladně smíchat v udaném poměru.Připravovat jen tolik materiálu,  kolik je ho možné během udané doby zpracování aplikovat. Lze natírat, použít váleček, stříkat  bez přístupu vzduchu (airless) nebo airmix.

Nezpracovávat při relativní vlhkosti vzduchu  vyšší než 80 %.

TEPLOTA  	min. + 10 °C

ZPRACOVÁNÍ:

ČEKACÍ DOBY: 	AGROPOX W PHOSPHAT a AGROZINK EP lze přetírat již následující den. Mezi jednotlivými  nátěry s AGROPOX W 240 THIX nutno dodržet čekací  dobu 24 hodin. Delší čekací dobu nejsou na  závadu.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré dvousložkové nátěry, i nátěry s obsahem rozpouštědel, lze po očištění a přebroušení bez problémů přetírat.

ZÁVĚREČNÉ DOBY SCHNUTÍ:

při 20 °C: 7 dní

při 15 °C: 10 dní

při 10 °C: 14 dní

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Před zaschnutím vodou nebo ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladném a suchém prostředí 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Složka A:

Dráždivá. Při styku s pokožkou možné její přecitlivění. Dostane-li se do očí, důkladně oči  vypláchnout a konzultovat lékaře. Při styku s  pokožkou, nutno postižená místa důkladně omýt  vodou a mýdlem. Při práci používat ochranné  brýle a ochranu obličeje. Nesmí se dostat do  rukou dětem.

Složka B:

Není nebezpečná ve smyslu zákona o  chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy,  týkající se zacházení s chemikáliemi.

LIKVIDACE: 	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem.