- A G R O P O X  W  2 5 0  E G

EPOXIDOVÝ ROBUSTNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROPOX W 250 EG je dvousložkový vysoce kvalitní, robustní antikorozní nátěr na bázi disperzí  epoxidových pryskyřic s obsahem železné slídy.

AGROPOX W 250 EG je vodou ředitelný. Vhodný jako  mezinátěr nebo krycí nátěr vysoce kvalitní  antikorozní ochrany. Splňuje požadavky  rakouských směrnic, které se týkají obsahu  rozpouštědel. Obsah rozpouštědel nepřesahuje 2%.

POUŽITÍ:	AGROPOX W 250 EG je všestranně přetíratelný mezinátěr nebo nátěr krycí všech druhů ocelových  konstrukcí jak venku tak vevnitř: např. mostní  konstrukce, potrubní vedení, vnější pláště  nádrží, ocelové konstrukce hal, apod. Dále je  vhodný pro ocelové vodní stavby, tlaková  potrubí zvnějšku apod.

AGROPOX W 250 EG se vyznačuje vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách.

- O D O L N O S T:

chemická: 	AGROPOX W 250 EG je odolný vůči odpadním vodám, kondenzní vodě, zředěným kyselinám a louhům,  tukům a olejům, příležitostnému působení  rozpouštědel a pohonných hmot.

mechanická: 	Vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost.

povětrnostní vlivy:	AGROPOX W 250 EG je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře a spalinám.

V případě silného působení ultrafialového  záření, může dojít k nepatrnému křídování  nátěrového filmu.

teplota suchá: 	až 150 °C

vlhká: 	až 60 °C

teplá voda: 	až 40° C

BARVA: 	podle barevné škály EISENGLIMMERFARBEN.

- TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	50 dílů základní složky A

50 dílů tvrdidla B

doba zpracování: 	2 hodiny (závisí na teplotě během zpracování)

hustota: 	složka A: 2,1 kg/l

složka B: 1,3 kg/l

smíchaný materiál 1,6 kg/l

objem pevné fáze x % obj.:	65 %

tloušťka vrstev: 	80 µm za sucha, odpovídá 125 µm za mokra. (průměrné hodnoty 1 nátěru)

počet vrstev: 	1-4

spotřeba: 	teoreticky: při 80 µm suchého filmu: 0,20 kg/m2

prakticky: při 80 µm suchého filmu: 0,28 kg/m2

ředění: 	Je-li nutné, při technologii nátěru a stříkání  bez přístupu vzduchu (airless) přidat max. 3 %  vody. Při použití jiných stříkacích zařízení  lze přidat až 8 % vody.

- POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

- PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:

otryskat na Sa 2 1/2, zbavit všech nečistot a mastnost. Usušit.

pozinkovaná ocel:

Odmastit a odstranit počáteční bílou rez (např.  pomocí čistícího prostředku AVUS REINIGER),  opláchnout vodou. V případě,že budou konstrukce  vystaveny namáhání pod vodou, nutno pozinkování  lehkým otryskáním mechanicky zdrsnit.

- SYSTÉM VRSTEV:	 ocel:

1x AGROPOX W PHOSPHAT nebo

1-2x AGROZINK EP (v případě namáhání pod vodou  přichází v úvahu jen AGROZINK EP),  2-3x AGROPOX W 250 EG

pozink:

1-2x AGROPOX W 250 EG

ZPRACOVÁNÍ: 	Složku A a složku B nutno důkladně smíchat v udaném poměru. Připravovat jen tolik materiálu,  kolik je ho možné během udané doby zpracování aplikovat. Lze natírat, použít váleček, stříkat  bez přístupu vzduchu (airless) nebo airmix.

Nezpracovávat při relativní vlhkosti vzduchu  vyšší než 80 %.

- TEPLOTA

- ZPRACOVÁNÍ:	min. +10° C

ČEKACÍ DOBY: 	AGROPOX W PHOSPHAT a AGROZINK EP lze přetírat již následující den. Mezi jednotlivými  nátěry s AGROPOX W 250 EG nutno dodržet čekací  dobu 24 hodin. Delší čekací dobu nejsou na  závadu.

- PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Staré dvousložkové nátěry, i nátěry s obsahem rozpouštědel, lze po očištění a přebroušení bez problémů přetírat.

- ZÁVĚREČNÉ DOBY SCHNUTÍ:

při 20 °C: 7 dní

při 15 °C: 10 dní

při 10 °C: 14 dní

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Před zaschnutím vodou nebo ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM K. Nářadí, které není stále používáno, nutno  před uplynutím doby zpracování očistit.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladném a suchém prostředí 1 rok skladovat.

- BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Složka A:

Dráždivá. Při styku s pokožkou možné její přecitlivění. Dostane-li se do očí, důkladně oči  vypláchnout a konzultovat lékaře. Při styku s  pokožkou, nutno postižená místa důkladně omýt  vodou a mýdlem. Při práci používat ochranné brýle a ochranné rukavice