Agropur Color

Dvou komponentní polyuretanový krycí nátěr

POPIS VÝROBKU:	Agropur Color je dvou komponentní polyuretanový krycí nátěr s hladkým lesklým povrchem.

Agropur Color se vyznačuje vysokou barevnou stabilitou, odolností vůči otěru. Nekříduje.

POUŽITÍ:	Agropur Color se vyrábí v libovolných odstínech a používá se  jako závěrečný krycí nátěr na AGROPOX 10 a AGROPOX 250 EG, jako robustní antikorozní nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných ploch s dlouhodobým dekoračním účinkem. Používá se jako závěrečný nátěr epoxidových systémů, je-li kladen důraz na barevnou stabilitu.

Agropur Color  používá se především k povrchové úpravě mostních konstrukcí, potrubního vedení, nadrží a kontejnerů, průmyslových ocelových konstrukcí, přístavních zařízení.

Dále se používá v hospodářství odpadních vod, k ochraně konstrukcí v interiérech i exteriérech.

O D O L N O S T:

chemická:	Agropur Color je odolný vůči , odpadním vodám a mořské vodě,  spalinám, rozmrazovacím solím, výparům louhů a kyselin, olejům, tukům a proti krátkodobému působení pohonných hmot a rozpouštědel.

mechanická:	Povrch natřený Agropurem Color je houževnatě elastický a tvrdý, nicméně není křehký. Dále je vysoce odolný vůči mechanickému namáhání a otěru.

Teplota suchá:	až 150° C

vlhká:	       až   80° C

BARVA:		většina barevných odstínů barevné škály RAL

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání:	85 váhových dílů složky A

15 váhových dílů složky B

doba schnutí:      	při teplotě 10° C: cca. 7 hodin

při teplotě 20° C: cca. 5 hodin

při teplotě 30° C: cca. 4 hodiny

hustota:		1,25 - 1,30 kg/l - podle barevného odstínu

pevná fáze x % obj. 55 % (DIN 53219)

bod vzplanutí:	složka A:         27o C

složka B:         40o C

hotová směs:  27°C

tloušťka vrstev:	60 µm za sucha, odpovídá 110 µm za mokra

počet vrstev:	1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 60 µm suchého filmu:	0,14 kg/m2

prakticky:	při 60 µm suchého filmu:	0,20 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 60 um suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 :75 minut

stupeň vysychání 4 :  8 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 65

__________________________________________________________________________

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:			otryskat na Sa 2 1/2

Zbavit nečistot a mastnot, usušit.

Pozinkovaný povrch: 		zbavit mastnot a oxidické vrstvy

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	1x  AGROPOX MINIUM ,AGROZINK SW nebo AGROPOX  PHOSPHAT nebo

1-2x AGROPOX 250 EG, nebo AGROPOX 10 EG

1x Agropur Color

pozink:		       1x AGROPOX 250 EG, nebo AGROPOX 10 EG

1x Agropur Color

U světlých odstínů Agropuru Color je někdy k dosažení úplného krytí nutno aplikovat druhou vrstvu.

ZPRACOVÁNÍ:	Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless nebo váleček.

Složku A  důkladně   promíchat a přidat  v udaném  poměru  míchání  složku B. Připravovat  jen  tolik  materiálu,  kolik  jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

V případě použití válečku se může stát, že se nedosáhne udané tloušťky vrstev.

Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5oC a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.

V případě nízkých  teplot  přidat  za  účelem  zlepšení viskozity max 3 % Rozpouštědla č. 65.

Čerstvý nátěr nesmí být vystaven vlhkosti (déšť, mlha, rosa).

ČEKACÍ DOBY:	mezi jednotlivými nátěry 1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA	        před namáháním vodou:

SCHNUTÍ:		                  při teplotě 10° C: cca. 14 dní,

při teplotě 20° C: cca. 10 dní,

při teplotě 30° C: cca.  7 dní.

Nutno zajistit kvalitní odvětrání natíraných ploch.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRU:

Staré nátěry  s  AGROPOX 250 EG, AGROPOX 10 EG  lze bez problémů přetírat.

Staré nátěry s AGROPUREM COLOR  je  nutno přebrousit, či otryskat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 65 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

Nářadí, které se momentálně nepoužívá, nutno po ukončení doby zpracování očistit.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 18 měsíců. Otevřené   nádoby   nutno   rychle zpracovat. Chránit před vlhkostí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Dodržovat pokyny dle bezpečnostního listu

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.