AGROPUR EG

ICOSIT  K 4 Eisenglimmer

# Polyuretanový krycí nátěr

POPIS VÝROBKU: AGROPUR EG je dvousložkový polyuretanový krycí nátěr s obsahem

slídy.

AGROPUR EG se vyznačuje vysokou barevnou stabilitou, odolností vůči otěru. Nekříduje.

POUŽITÍ:	AGROPUR EG se používá jako závěrečný krycí nátěr na mezinátěr s AGROPOX 10 EG. Robustní antikorozní nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných ploch s dlouhodobým dekoračním účinkem. Používá se jako závěrečný nátěr epoxidových systémů, je-li kladen důraz na barevnou stabilitu.

AGROPUR EG  používá se především k povrchové úpravě mostních konstrukcí, potrubního vedení, nadrží a kontejnerů, průmyslových ocelových konstrukcí, přístavních zařízení.

Dále se používá v hospodářství odpadních vod, k ochraně konstrukcí v interiérech i exteriérech.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROPUR EG je odolný vůči odstřikující vodě, odpadním vodám a mořské vodě,  spalinám, rozmrazovacím solím, výparům louhů a kyselin, olejům, tukům a proti krátkodobému působení pohonných hmot a rozpouštědel.

mechanická:	Povrch natřený AGROPUR EG je houževnatě elastický a tvrdý, nicméně není křehký. Dále je vysoce odolný  vůči mechanickému namáhání a otěru.

povětrnostní vlivy:	vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, vyznačuje se vynikající barevnou stabilitou a nekříduje.

Teplota suchá:	až 150o C

vlhká:	       až   80o C

BARVA:		podle barevnice Eisenglimmer

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	92 váhových dílů složky A

8 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10° C: cca. 7 hodin

při teplotě 20° C: cca. 5 hodin

při teplotě 30° C: cca. 4 hodiny

hustota:		1,35 kg/l

pevná fáze x % obj.53 % (DIN 53219)

bod vzplanutí:	složka A:        31° C

složka B:        40° C

hotová směs:  33°C

tloušťka vrstev:	80 µm zasucha, odpovídá 150 µm zamokra

počet vrstev:		1

spotřeba:		teoreticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,22 kg/m2

prakticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,31 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 80 um suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 : 45 minut

stupeň vysychání 4 :   7 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 65

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:			otryskat na Sa 2 1/2

Zbavit nečistot a mastnot, usušit.

pozinkovaný 		zbavit mastnot a oxidické vrstvy

povrch:

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	1x  AGROPOX MINIUM, AGROZINC SW nebo AGROPOX  PHOSPHAT

1-2x AGROPOX 250 EG, nebo AGROPOX 10 EG

1x AGROPUR EG

pozink:		       1x AGROPOX 250 EG, nebo AGROPOX 10 EG			       1x

1x AGROPUR EG

ZPRACOVÁNÍ:	Složku A důkladně promíchat a přidat v udaném poměru míchání složku B. Připravovat jen tolik materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless nebo váleček. V případě použití válečku se může stát, že se nedosáhne udané tloušťky vrstev.

Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.

V případě nízkých  teplot  přidat  za  účelem  zlepšení viskozity max 3 % Rozpouštědla č. 65.

ČEKACÍ DOBY:	mezi jednotlivými nátěry 1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ

před namaháním vodou:

při teplotě 10° C: cca. 14 dní,

při teplotě 20° C: cca. 10 dní,

při teplotě 30° C: cca.  7 dní.

Nutno zajistit kvalitní ovětrání natíraných ploch.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Staré nátěry  s  AROPOX 250 EG  lze bez problémů přetírat. Staré nátěry s AGROPUR EG  nutno otryskat, nebo přebrousit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 65

Nářadí, které se momentálně nepoužívá, nutno očistit před vytvrzením.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 18 měsíců. Otevřené nádoby nutno rychle zpracovat.

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY:		Dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostním listě

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.