Agrosil Mineralfarbe

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Připravená k použití, 1-složková minerální barva na bázi stabilizovaných speciálních silikátů.

Zvláštní vlastnosti: 	Vyznačuje se vysokou trvanlivostí. Nátěr je bez napětí, má charakter vápenného nátěru fasády a zároveň odpovídá požadavkům památkových přístupů při rekonstrukcích památkových objektů.

Barva je vysoce odolná proti agresivitě ovzduší ve srovnání s vápennými nátěry.

Přídavek disperzí, nezbytný pro stabilizaci, nedosahuje 5%, což zaručuje vysokou prodyšnost. Prodyšnost µ = 89 + 5.

K výrobě minerální barvy se používají oxidické pigmenty, které jsou odolné proti alkáliím a zaručují stálobarevnost. Zároveň odpovídají lépe historickému charakteru barvy.

Vhodným zředěním lze získat lazurní vzhled, typický pro některé historické stavby, který zachová rukopis omítky.

Tvrdá, odolná, ale vysoce prodyšná vrstva má díky křemičitým vazbám vynikající přilnavost k podkladu.

Další výhodou je lehká zpracovatelnost, protože není nutné žádné míchání s dalšími komponenty či práškovými pigmenty na stavbě. Barva se dodává hotová.

Oblasti použití: 	Používá se především k barevnému pojednání historických objektů. Lze ji natírat na jakýkoli minerální podklad: vápenné či cementové omítky, beton, pískovec apod.

Odstín: 	Bílý a pastelové barvy v barvách země a oxidové barvy, jinak dle vzorkovnice fasádních barev.

TECHNICKÁ DATA

Počet nátěrů:	 	2

Spotřeba: 		AGROSIL FASSADENGRUND .............................................. 0,10 - 0,15 kg/m2

(+ 20% k ředění AGROSIL MINERALFARBE)

(AGROSIL FASSADENGRUND je základní nátěr, který upraví nasákavost podkladu, vytvoří žádanou pojivou mezivrstvu a zároveň zpevní, čímž je dosažena vynikající přilnavost na základě křemičitých vazeb.)

AGROSIL MINERALFARBE ............................................... 0,25 kg/m2  a nátěr.

(0,50 kg/m2 - 2 nátěry)

Ředidlo: 		AGROSIL FASSADENGRUND (nepoužívat vodu!).

Součinitel odolnosti

vodní páry:		µ = 89

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava povrchu:	Podklad musí být pevný, bezprašný, zbaven mastných skvrn nebo jiné nečistoty odpuzující vodu. Čerstvá vápenná nebo cementová omítka musí zrát nejméně 4 týdny. Omítka prosycená solí musí být obnovena (nejlépe nějakou sanační omítkou nebo přípravkem RAVENIT WDP-malta). Volné a sprašující součásti, stejně jako zbytky starých disperzních a jiných neminerálních nátěrů, nutno odstranit odstraňovačem nátěrů, např. AGRO ABBEIZPASTE SPEZIAL.

Fasády, které jsou napadeny plísní nebo řasami, nutno ošetřit pomocí AGROTEX SCHIMMELTOD. Plochy, které nebudou natírány, nutno pečlivě zakrýt (zvláště okna, přírodní kámen, kovové prvky, dlaždice, klinker apod.), protože AGROSIL-nástřik lze odstranit jen v mokrém stavu. Při delším působení mohou zůstat leptající fleky. AGROSIL se smí nanášet pouze na vápnité podklady. V žádné případě předem nezvlhčovat! Podklad musí být před nátěrem úplně suchý.

Struktura nátěru: 	Staré a nové fasády, staré silikátové nátěry, silně nasákavé, opískované nebo velmi hladké podklady:

1 x AGROSIL FASSADENGRUND, neředěný

2 x AGROSIL MINERALFARBE

Eventuelně ke konečné hydrofobizaci 1 x PLUVIOL S.

V případě silně nasákavé omítky doporučujeme :

2 x AGROSIL FASSADENGRUND.

Pískovec:

2 x AGROSIL FASSADENGRUND, neředěný, mokrý do mokrého

2 x AGROSIL MINERALFARBE

Ke kalování skulptur nebo jemně členitých částí fasády z přírodního kamene se doporučuje raději použít AGROSIL SILIKONFARBE.

Fasády silně vystavované působení povětrnostních vlivů dosáhnou dostatečné hydrofobizace pomocí PLUVIOL S, který se může nanášet nejdříve 1 týden po barvení fasády.

Zpracování: 	Natírat nebo válečkovat (použití válečku je nejvhodnější), také stříkat je možné s použitím vhodného zařízení a odpovídající velikosti trysky. Před použitím řádně zamíchat. AGROSIL schne velice rychle (nezředěný), proto zpracovávat plynule a co možná nejvolněji nastavovat recepturu. Barvu neředit vodou!!!, ale použít AGROSIL FASSADENGRUND, tak aby bylo natírání prováděno za mokra. Poměr ředění (většinou 10 - 15% FASSADENGRUND) závisí na klimatických podmínkách.

Nezpracovávat pod + 8°C a při vyšší vlhkosti vzduchu.

Je možné odstínovat (jemně odlišovat odstín) se světlo- a alkalickými universálními pigmentovými pastami (např. Pintasol). Množství přísady max. 2%.

Čekací doby: 	Mezi jednotlivými nátěry obyčejně 1 den, při příznivých klimatických podmínkách eventuelně kratší dobu, minimálně však 12 hodin. V případě, že začne předčasně pršet, může to ovlivnit zabarvení, čemuž by se pomocí ochranných opatření mělo zabránit.

Přetírání starších

nátěrů:	Staré vápenné nátěry s dobrou trvanlivostí, cementové nebo silikátové nátěry mohou být dle odpovídající přípravy přetírány nátěrem AGROSIL MINERALFARBE.

AGROSIL MINERALFARBE s dobrou přilnavostí se může přetírat opět AGROSIL MINERALFARBE, silikonovými barvami nebo také disperzními barvami.

Čištění nářadí: 	Ihned po použití očistit vodou. Po zaschnutí se stane barva nerozpustnou, a proto nesnadno odstranitelnou.

Skladování: 	AGROSIL musí být skladován v neprodyšných, vzduchotěsných obalech, chránit před mrazem a skladovat v chladu. V originálních obalech lze skladovat 1 rok.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:	AGROSIL FASSADENGRUND a AGROSIL MINERALFARBE jsou silně alkalické a tudíž dráždí pokožku a oči. Chránit před dosahem dětí. Při zasáhnutí očí, řádně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při práci nosit vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/ochrannou masku obličeje, roušku.

Likvidace: 	Nelikvidovat s odpadem z domácnosti, zbytky nevylévat do odpadu, předat sběrně s problémovým odpadem.