## A G R O S I L

M I N E R A L S T R E I C H P U T Z

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ je jednosložková, vodná povrchová úprava fasád na bázi stabilizovaných specielních silikátů.

AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ je nátěrový systém fasád s charakterem jemné omítky, vysoce prodyšný. Díky křemičitým vazbám vykazuje vynikající přilnavost k podkladu.

AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ má charakter vápenného nátěru fasády a zároveň odpovídá  požadavkům památkových úřadů při rekonstrukcích  památkových objektů.

POUŽITÍ: 	AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ se používá k vysoce odolné povrchové úpravě fasád nejen historických objektů, ale i obytných budov, škol, a jiných veřejných staveb. Je vhodný nejen jako vnější nátěr starých či nových fasád, ale používá se i pro interiéry.

BARVA: 	Bílá a pastelové odstíny podle barevnice.

T E CH N I C K É  Ú D A J E:

hustota: 	1,7 kg/l

počet vrstev: 	2

spotřeba: 	AGROSIL FASSADENGRUND.........0,10 - 0,15 kg/m2

AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ....0,30 - 0,40 kg/m2  - 1 nátěr

ředění: 	AGROSIL FASSADENGRUND - v žádném případě voda!!

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný a čistý. Staré a volné součásti podkladu musí být odstraněny, stejně tak nutno odstranit sprašující podklad a omítku vyspravit. Nerovnosti a hnízda v případě  betonového podkladu nutno vyplnit a vyrovnat  pomocí stěrkové hmoty PLANFIX RZ. Povrch musí být před natíráním bezprašný.

AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ je vhodný pro beton, vápenocementovou omítku a vápennou omítku.  Omítka musí být vytvrzena, protože případné trhliny ze smrštění AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ nepřeklene. Zasolená omítka musí být obnovena (nejlépe nahradit sanační omítkou). Vyluhovanou a zvětralou omítku nutno fluatovat roztokem CONTRAMIDU (ředí se s vodou v poměru 1:2), nechat působit 1-2 hodiny, omýt a nechat uschnout. Staré disperzní nebo rozpouštědlové barvy nutno odstranit (např. odstraňovačem starých nátěrů - ABBEIZPASTE L). Je-li napadena fasáda řasami nebo plísní, nutno ji ošetřit prostředkem AGROTEX SCHIMMELTOD. Plochy, které nemají být natírány (kamenné prvky, sklo, kovové prvky, dlaždice) třeba pečlivě zakrýt, protože stříkance barvy lze odstranit jen v mokrém stavu. Působí-li barva delší dobu na sklo, může  jej naleptat.

SYSTÉM VRSTEV: 	Staré nebo nové fasády, původní silikátové nátěry, silně nasákavé podklady, sprašující  nebo velmi hladké povrchy:

1x AGROSIL FASSADENGRUND - nezředěný

2x AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ

vápenopísková cihla:

2x AGROSIL FASSADENGRUND, nezředěný, za mokra

2x AGROSIL MINERASTREICHPUTZ

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ se natírá nebo nanáší válečkem. Před použitím důkladně zamíchat. Natírat pokud možno v jednom zátahu. Barvu neředit vodou, ale AGROSIL FASSADENGRUND.Nezpracovávat při teplotách nižších než +8°C.

ČEKACÍ DOBY: 	Nejméně 12 hodin, lépe 1 den.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Před uschnutím vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	Skladovat původních, dobře uzavřených obalech za nepřístupu mrazu a v suchu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. AGROSIL MINERALSTREICHPUTZ a AGROSIL FASSADENGRUND obsahují alkálie. Proto nutno bezpodmínečně zabránit styku materiálu s očima. V případě, že se materiál dostane do očí, ihned vymýt vodou a vyhledat lékaře.