## A G R O S I L  P U L V E R F A R B E

### PRÁŠKOVÁ MINERÁLNI BARVA

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIL PULVERFARBE je minerální barva na bázi bílého cementu. Barva je prodyšná, odolná proti povětrnostním  podmínkám a vodě. Stálobarevná a velmi vydatná.

AGROSIL PULVERFARBE se dodává v devíti standardních barevných odstínech, které jsou na světle stálé a dobře kryjí. Jednotlivé odstíny lze navzájem míchat nebo zesvětlit pomocí bílého odstínu.

POUŽITÍ: 	Práškovou barvu lze všestranně použít na:

fasády nových i starých objektů, obytných budov, škol,

průmyslových objektů, garáží, stejně v interiéru.

Všechny běžné minerální podklady lze práškovou barvou přetírat.

Drží spolehlivě i na omítce, která byla před několika dny dokončena.

AGROSIL PULVERFARBE lze použít i na vnitřní omítky, které obsahují max. 40 % sádry.

BARVA: 	bílá, béžová, zelená, okr, tmavohnědá, světle modrá, jasně zelená, světle šedá, lososová.

Jestliže jsou standardní odstíny příliš  výrazné, lze je zesvětlit bílou

práškovou barvou.

Tónovat je možné i univerzálními pastami, vhodnými pro cementové

podklady.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

počet nátěrů: 	2

poměr ředění: 	ředí se vodou v poměru 1:1, v případě extrémně savých podkladů řidší.

doba zpracování:	4 hodiny při teplotě 20° C.

teplota zpracování:	nad +5° C vzduchu a podkladu

spotřeba: 	0,12 - 0,15 kg/m2 - 1 venkovní nátěr

0,09 - 0,13 kg/m2 - 1 nátěr interiéru

ředidlo: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Minerální podklad musí být pevný a suchý.Prášková barva se míchá běžně v poměru 1:1. Jen v případě velmi savých podkladů přidávat více vody. Takto připravená směs je 4 hodiny při teplotě 20° C zpracovatelná. K závěrečné hydrofobizaci fasády doporučujeme nátěr PLUVIOLEM S. Hydrofobizovaná fasáda odpuzuje vodu a zůstane tak déle čistá.

MÍCHÁNÍ BARVY: 	Poměr vody a barvy je 1:1.

Více než polovinu vody do nádoby, k tomu přidávat za stálého míchání barvu. Pak doplnit zbytkem vody. Nechat stát 10 minut a ještě jednou důkladně zamíchat.

APLIKACE: 	Natírat štětcem nebo válečkem. Připravit jen takové množství barvy, které lze během 4 hodin  zpracovat. V případě silně savého podkladu  zředit především první nátěr.

Barva se nanáší dvakrát.

AGROSIL PULVERFARBE lze i stříkat bez přístupu vzduchu (airless). Doporučuje se nicméně prosetí smíchané barvy.

Nenatírat při teplotách nižších než 5° C.

VYTVRZENÍ: 	Po vytvrzení cementu se dosáhne vysoké odolnosti proti oděru. Aby se proces vytvrzení urychlil, doporučuje se několikrát fasádu přestříkat vodou.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	vodou ihned po ukončení práce.

SKLADOVÁNÍ:	skladovat v suchu

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Zabránit přístupu barvy do očí.V případě, že se hotová barva dostane do očí, ihned vypláchnout vodou a borovou vodou a vyhledat  lékaře