# A G R O S I L  S I L I K O N F A R B E

FÁSADNÍ BARVA

POPIS VÝROBKU: 	Hotová, jednosložková, vodou ředitelná fasádní  barva na bázi silikonu. Vytváří matný povrch s  minerálním charakterem.

Vyznačuje se vysokou odolností proti  povětrnostním vlivům a vynikající snášenlivostí s podkladem.

OBSAHUJE HYDROFOBNÍ PŘÍSADY - zabrání se tak promáčení fasád a tím i růstu řas.

Další důležitou vlastností je vysoká  prodyšnost, odolnost proti alkáliím a  ultrafialovému záření.

Nezabrání karbonatizaci vápenné omítky.

Díky hydrofobizačním vlastnostem je odolná  proti dešti a průmyslové atmosféře.

POUŽITÍ: 	Nátěrový systém omítek historických i nových objektů.

Vhodný pro následující podklady: omítka, beton,  přírodní kámen,

cement v případě nových staveb.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,6 kg/l

počet vrstev: 	2

spotřeba: 	Silikonová barva cca. 0,6 kg/m2 - 2 nátěry

AGROSIL SILIKONGRUND 0,10 - 0,15 kg/m2

ředění: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

příprava povrchu:	Podklad musí být pevný, suchý a zbaven nečistot, hlavně mastných, které odpuzují vodu. Přírodní kámen musí být řádně očištěn, cement a vápenná omítka mohou být čerstvé, beton musí  být vytvrzen.Solemi zanesená omítka musí být odstraněna a  nahrazena novou.Fasády, které byly napadeny řasami nebo plísní,  nutno ošetřit AGROTEXEM SCHIMMELTOD.

postup: 	A: nová omítka:

1x základní nátěr AGROSIL SILIKONGRUND

Následuje 2x krycí nátěr SILIKONOVOU BARVOU

B: předešlé nátěry na omítce:

jedná-li se o dobře držící disperzní,  minerální nebo silikonové barvy, natírá se  2x SILIKONOVOU BARVOU BEZ PŘEDCHOZÍHO  ZÁKLADNÍHO NATĚRU !

AGROSIL SILIKONOVÁ BARVA se natírá neředěná  štětcem nebo válečkem. V případě technologie  stříkání lze přidat 3% vody. Natírat stejnoměrně pokud možno bez přerušování. Neaplikovat  při teplotách nižších než 5o C a při prudkém  slunci.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi AGROSIL SILIKONGRUND a SILIKONOVOU BARVOU min. 4 hod. dle počasí.

Mezi jednotlivými krycími nátěry SILIKONOVOU BARVOU 1 den.

Prvních 6 hodin chránit před deštěm.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NATĚRŮ:

Staré dobře držící nátěry minerální, disperzní barvy a barvy na bázi umělých hmot lze přetírat SILIKONOVOU BARVOU.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ihned po použití omýt vodou, zaschlá barva už  není rozpustná.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V originálním balení lze skladovat 6 měsíců. Zabránit přístupu mrazu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Silikonová barva není nebezpečná ve smyslu zákonů pro chemikálie.