Agrosit  Alu Plus

HLINÍKOVÁ BARVA NA BÁZI SILIKONOVÝCH PRYSKYŘIC

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT ALU PLUS je jednosložková, hliníková barevná nátěrová hmota na bázi silikonových pryskyřic.

AGROSIT ALU PLUS je vysoce odolný vůči povětrnostním  podmínkám a vysokým teplotám.

POUŽITÍ: 	AGROSIT ALU PLUS je  vhodný jako povrchová úprava ploch vystavených povětrnostním vlivům a teplotám do 500 °C.

O D O L N O S T:

povětrnostní podmínky:	 je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům.

teplota suchá: 	500° C, krátkodobě do 600° C

Jestliže je jako základ použitá zinková barva , max. 400° C

barva: 	stříbrná, cca. RAL 9006

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,05 kg/l

pevná fáze x % obj.: 	25 % (podle normy DIN 53219)

bod vzplanutí: 	26° C

tloušťky vrstev: 	10 µm suchého filmu odpovídá 40 µm zamokra.

počet vrstev: 	2-3

spotřeba:	teoreticky pro 10 µm suchého filmu...0,04 kg/m2

prakticky pro 10 µm suchého filmu ...0,08 kg/m2

vysychání: 	dle normy DIN 53150 pro 10 µm suchého filmu při teplotě  23° C:

stupeň vysychání 1: 15 minut

stupeň vysychání 4:  60 minut

ředění: 	ředidlo nepoužívat

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	Povrch nutno otryskat na stupeň čistoty Sa 2 1/2. Dále je nutno jej zbavit všech nečistot a mastnot a vysušit.

SYSTÉM VRSTEV:       do 400° C

1 – 2 x AGROZINC AS nebo AGROZINC ES

( základní nátěr  s hliníkovým prachem max. 100 µm)

2 – 3 x AGROSIT ALU PLUS

do 500° C

2 – 3 x AGROSIT ALU PLUS

ZPRACOVÁNÍ:         	AGROSIT ALU PLUS před použitím dobře zamíchat. Nanášet

štětkou, válečkem, či stříkat. Aby bylo dosaženo rovnoměrného

povrchu doporučuje se poslední vrstvu stříkat. Pracujte za

běžných teplot. Zahřívání ošetřeného povrchu musí probíhat postupně. Při aplikaci základního nátěru s obsahem hliníku lze zatížit pouze do 400° C, jinak dojde k narušení filmu.

ČEKACÍ DOBY: 	1 den mezi jednotlivými nátěry.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Před tepelným zatížením 1 týden. Zaschlý povrch při prvním tepelném zatížení prochází plastickou fází, a při dosažení vyšších teplot dochází k jeho konečnému vytvrzení.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Po důkladném očistění podkladu se doporučuje zkušební nátěr.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu až 1 rok.