A G R O S I T   E G    4 0

ANTIKOROZNÍ   NÁTĚR

___________________________________________________________________________

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT EG 40 je jednosložkový  antikorozní nátěr na  bázi umělých pryskyřic a ředidla s přídavkem železité slídy.

AGROSIT EG 40 nekřehne a je i po dlouhé době bez problémů přetíratelný. Vysoká odolnost proti křídování a barevná stabilita. Již po krátké době je odolný dešti,vlhkosti i orosení.

POUŽITÍ: 	AGROSIT EG 40 je obzvláště vhodný  nátěr oceli i žárově pozinkované ,odolný povětrnosti.

Nátěr ocelových konstrukcí, příhradových  stožárů, vnější nátěr plechových střech, hal a pod. Zvláště vhodný na přetírání starých jednosložkových nátěrů.

O D O L N O S T :

povětrnostní vlivy	AGROSIT EG 40 je velmi dobře odolný vůči kyselé a alkalické průmyslové atmosféře , rose a  povětrnostním vlivům.Proti trvalému působení lihu,olejů, pohonných látek a pod. není dostatečně odolný.Nelze použít pro trvalý styk s vodou a kapalinami.

teplota suchá:	až 60 °C

BARVA: 	odstíny EG (s železitou slídou), DB (Deutsche Bahn)

___________________________________________________________________________

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,45 kg/l

bod vzplanutí: 	cca 40°C

objem pevné

fáze x % obj.: 	58% (DIN 53219)

tloušťka vrstev: 	40 µm za sucha odpovídá  70 µm za mokra

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu: 0,10 kg/m2

prakticky: při 40 µm suchého filmu: 0,14 g/m2 (podle DIN 53220)

ředění: 	Ředidlo 149

___________________________________________________________________________

POKYNY K PROVÁDĚNÍ: Pozinkované plochy:

PŘÍPRAVA POVRCHU:	Plochy nutno ručně odrezit na St 3 (nebo otryskat na Sa 2,5) odmastit (např. pomocí přípravku AVUS REINIGER), odstranit prach, případně osušit. Rezavá místa ihned natřít AGROSITEM GRUND 40 nebo AGROSITEM MINIUM 30.

Ocel:                                Plochy nutno ručně odrezit na St 3 (nebo otryskat na Sa2,5),

odmastit,vysušit.

Pozink. plochy:

SYSTÉM VRSTEV: 	1-2 x AGROSIT EG 40

Ocel:

1x základ AGROSIT GRUND 40 nebo AGROSIT MINIUM 30

1 -2x  AGROSIT EG 40 (Stejně postupujeme i u částečně rezavých

starých nátěrů)

ZPRACOVÁNÍ:	AGROSIT EG 40 před použitím důkladně zamíchat!  Doporučené technologie: stříkání airless,nátěr nebo váleček.  Nezpracovávat při  teplotách nižších než +5°C  a při relativní  vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

ČEKACÍ DOBY:	1 den , při teplotách mezi 5- 10°C  až 2 dny.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo 149 nebo  Čistící prostředek K.

___________________________________________________________________________

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok  skladovat při teplotách nad nulou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROSIT EG 40 je škodlivý při vdechnutí a požití. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi. V případě technologie stříkání nutno používat  při aplikaci ochranné brýle a respirátor. Uchovávat v  patřičné vzdálenosti od dětí, nevdechovat. Je zápalný. Používejte ochranný oděv a rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.viz Bezpečnostní list.

LIKVIDACE:                 Prázdné obaly odevzdejte do ekodvora,zbytky nevylévat do kanálu. __________________________________________________