A G R O S I T  M I N I U M   3 0

MINIOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

__________________________________________________________________________

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT MINIUM 30 je jednosložkový miniový základní  antikorozní nátěr na  bázi umělých pryskyřic a ředidla.

AGROSIT MINIUM 30 nekřehne a je i po dlouhé době bez problémů přetíratelný. Již po krátké době je odolný dešti,vlhkosti i orosení.

POUŽITÍ: 	AGROSIT MINIUM 30 je obzvláště vhodný základní nátěr pod AGROSIT EG 40 a AGROSIT MG 40.

Nátěr ocelových konstrukcí, příhradových  stožárů, vnější nátěr plechových střech ,hal a pod.

O D O L N O S T :

povětrnostní vlivy	AGROSIT MINIUM 30 je velmi dobře odolný vůči kyselé a alkalické průmyslové atmosféře , rose a  povětrnostním vlivům.Proti trvalému působení lihu,olejů, pohonných látek a pod. není dostatečně odolný.Nelze použít pro trvalý styk s vodou.

teplota suchá:	až 60 °C

BARVA: 	oranžová

___________________________________________________________________________

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	2,0 kg/l

bod vzplanutí: 	cca 36°C

objem pevné

fáze x % obj.: 	53% (DIN 53219)

tloušťka vrstev: 	30 µm za sucha odpovídá  60 µm za mokra

počet vrstev: 	1

spotřeba: 	teoreticky: při 30 µm suchého filmu: 0,11 kg/m2

prakticky: při 30 µm suchého filmu: 0,16 g/m2 (podle DIN 53220)

ředění: 	Ředidlo 149

___________________________________________________________________________

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU	Plochy nutno ručně odrezit na St 3 (nebo otryskat na Sa 2,5) odmastit (např. pomocí přípravku AVUS REINIGER), odstranit prach, případně osušit.

SYSTÉM VRSTEV: 	1 x AGROSIT MINIUM 30

1 -2x  AGROSIT EG 40 nebo AGROSIT MG 40.

ZPRACOVÁNÍ:	AGROSIT MINIUM 30 před použitím důkladně zamíchat!  Doporučené technologie: stříkání nebo váleček.  Nezpracovávat při  teplotách nižších než +5°C  a při relativní  vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

ČEKACÍ DOBY:	1 den , při teplotách mezi 5- 10°C  až 2 dny.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo 149 nebo  Čistící prostředek K.

___________________________________________________________________________

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze 1 rok  skladovat při teplotách nad nulou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROSIT MINIUM 30 je škodlivý při vdechnutí a požití. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi. V případě technologie stříkání nutno používat  při aplikaci ochranné brýle a respirátor. Uchovávat v  patřičné vzdálenosti od dětí, nevdechovat. Je zápalný ,obsahuje sloučeniny olova, používejte ochranný oděv a rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.viz Bezpečnostní list.

LIKVIDACE:                 Prázdné obaly odevzdejte do ekodvora,zbytky nevylévat do kanálu. __________________________________________________