A G R O S I T  A

NÁTĚROVÁ HMOTA NA BÁZI CHLORKAUČUKU

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT A je jednosložková, barevná nátěrová hmota na bázi chlorkaučuku.

AGROSIT A je vysoce odolný vůči povětrnostním  podmínkám a namahání vodou. Vytvoří hladký,  tvrdý povlak s vysokým leskem, který zabrání  šíření plísní a řas.

POUŽITÍ: 	AGROSIT A je vhodný nátěr omítky, betonu i oceli.

Vzhledem k vynikající odolnosti vůči vodě, hodí  se AGROSIT A k povrchové úpravě bazénů, vodních  nádrží, obzvláště v případě vody obsahující  ozón.

AGROSIT A je vhodný jako závěrečná povrchová  betonových ploch, stěn ve stájích apod.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROSIT A je odolný vůči slabým kyselinám a louhům, solným roztokům, minerálním olejům,  chlorované a ozonizované vodě.

mechanická: 	AGROSIT A vytvoří tvrdý, hladký a pevný film.

povětrnostní podmínky:	AGROSIT A je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům.

teplota suchá: 	100° C

vlhká: 	60° C

teplá voda: 	50° C

BARVA: 	podle speciální barevné škály, ve většině barevných odstínu RAL

ATEST:	Odolnost vůči chlorované vodě a minerálním olejům.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,1 kg/l

pevná fáze x % obj.: 	23 % (podle normy DIN 53219) v případě světlých barevných odstínů

bod vzplanutí: 	26° C

tloušťky vrstev: 	20 µm suchého filmu odpovídá 80 µm zamokra.

počet vrstev: 	2-3

spotřeba:	teoreticky pro 20 µm suchého filmu...0,10 kg/m

prakticky pro 20 µm suchého filmu ...0,15 kg/m

(podle normy DIN 53220)

vysychání: 	podle normy DIN 53120 pro 20 µm suchého filmu při teplotě      23° C:

stupeň vysychání 1: 75 minut

stupeň vysychání 4: 135 minut

ředění: 	ŘEDIDLO č. 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	Povrch nutno otryskat na stupeň čistoty Sa 2 nebo odrezovat ručně na St 3. Dále jej nutno  zbavit všech nečistot a mastnot a vysušit.

beton, omítka: 	Volné a sprašující součásti s povrchu nutno odstranit (např. otryskáním), povrch zbavit  všech nečistot, mastnot a usušit.  Nerovnost a lunkry vyrovnat pomocí stěrkové  hmoty PLANFIX RZ nebo ICOSIT K 94 MÖRTEL. V  případě, že je nutné celoplošné vystěrkování, je  vhodné použít maltu ICOMENT MÖRTEL 520,  obzvláště tehdy, má-li následovat namahání pod  vodou.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel: 	2x AGROPOX MINIUM DS nebo AGROZINK EP (v případě otryskání na Sa 2  ).

2-3x AGROSIT A

pro plochy ve styku s užitkovou vodou nebo  potravinami:

2x AGROZINK EP (otryskání Sa 2  )

2-3x AGROSIT A

beton: 	2-3x AGROSIT A

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROSIT A před použitím dobře zamíchat. Jedná-li se o ocel, nutno 1. nátěr zředit cca. 5 %, v  případě betonu nutno 1. nátěr zředit 15 %  ŘEDIDLA č. 202. Nenatírat v ostrém slunečním  záření nebo při vysokých teplotách.  Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° C a  při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.  Nelze stříkat.

ČEKACÍ DOBY: 	1 - 3 dny mezi základním a krycím nátěrem.

1 - 2 dny mezi krycími nátěry.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

V případě namáhání pod vodou 14 dní, jsou-li natírané plochy dobře ovětrávány a v případě teplot min. 15° C. Po 2-3 dnech lze opatrně  pocházet.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Staré nátěry s AGROSIT A lze po důkladné očištění bez problémů přetírat. V případě jiných původních nátěrů nutný  zkušební nátěr, aby se zjistila snášenlivost.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu až 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROSIT A působí škodlivě při vdechnutí, polknutí nebo při styku s pokožkou, kterou dráždí.

AGROSIT A je zápalný.

Nutno zabránit styku s očima a pokožkou. Nesmí  přijít dětem do rukou. Zápalné zdroje nutno  držet patřičné vzdálenosti. Nekouřit.

Dále držet v patřičné vzdálenosti od potravin,  nápojů a krmiv.

V případě polknutí zavolat ihnd lékaře a ukázat  mu etiketu. Nepřipustit, aby se dostal AGROSIT A do kanalizace.