PASSIVOL UNIVERSALGRUND

( AGROSIT AK PRIMER )

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI FOSFOREČNANU ZINEČNATÉHO

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT AK PRIMER je jednosložkový rychle schnoucí základní nátěr na bázi speciální  pryskyřice. Aktivní pigment je fosforečnan  zinečnatý. Obsahuje jen málo rozpouštědel.

AGROSIT AK PRIMER neobsahuje chróm ani  olovo, odpovídá tedy nejmodernějším ekologickým  trendům v chemii.

AGROSIT AK PRIMER lze snadno přetírat  celou řadou nátěrových systémů. Je obzvláště  vhodný k drobným opravám a jako mezinátěr při  přetírání starých nátěrů.

POUŽITÍ: 	AGROSIT AK PRIMER je univerzálně použitelný základní nátěr pro ocelové plochy venku  i vevnitř. Lze jej přetírat celou řadou krycích  nátěrů.

AGROSIT AK PRIMER je obzvláště vhodný  jako transportní nátěr ocelových konstrukcí (shopprimer).Lze jej použít jako základní nátěr topných těles.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROSIT AK PRIMER je odolný vůči vodě a kondenzní vodě, krátkodobě snese působení  minerálních olejů nebo benzínů, které neobsahují aromáty.

mechanická: 	vyznačuje se vysokou pevností, vhodný jako transportní nátěr.

povětrnostní vlivy:	odolný vůči povětrnostním vlivům

teplota: 	max. 80 °C suché teploty

BARVA: 	červenohnědý, šedozelený

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,5

pevná tělíska: 	cca. 56 %

bod vzplanutí: 	33 °C

tloušťky vrstev:	60µm zasucha odpovídá 105 µm zamokra

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky: při 60 µm suchého filmu: 0,16 kg/m

prakticky: při 60 µm suchého filmu: O,24 kg/m

(podle normy DIN 53220)

vysychání: 	podle DIN 53150 při 60 µm suchého filmu a 23 °C:

stádium vysychání 1: 35 minut

stádium vysychání 4: 55 minut

ředění: 	Ředidlo č. 202 nebo Ředidlo č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

V případě značného namáhání jako např.průmyslová atmosféra, konstrukce pod vodou, náročné povětrnostní podmínky apod. je nutné otryskání Sa 2 1/2.

V případě běžného namáhání jako je běžné  ovzduší nebo v interiéru stačí v mnoha  případech důkladné ruční odrezování St 3 a dva  základní nátěry. Nicméně nutno zdůraznit, že  nejlepší zárukou trvanlivosti nátěru je  otryskání povrchu, který má být opatřen  nátěrem.

V případě přetírání starých nátěrů nutno  místa, která byla napadena rzí, důkladně  odrezovat, volné součásti laku odstranit a  dobře povrch očistit. V případě pochyb  snášenlivosti povrchu s novým nátěrem nutno  provést pokusný nátěr.

V každém případě musí být povrch suchý, zbaven všech nečistot, mastnot a prachu.

SYSTÉM VRSTEV: 	Všeobecně 2x AGROSIT AK PRIMER, v případě menšího namáhání stačí 1x AGROSIT AK PRIMER. Následný krycí nátěr nutno  přizpůsobit očekávanému namáhání.

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROSIT AK PRIMER je hotový nátěr, který stačí před aplikací jen důkladně rozmíchat.  Většinou netřeba ředit, jen ve výjimečných  případech se ředí max. do 3 %. Natírá se nebo  se nanáší válečkem.

V případě stříkání bez přístupu vzduchu  "airless" se přidává 2-3 % Ředidla č.202 nebo  149 (tryska 0,45-0,66 mm, úhel stříkání  65 -80, tlak stříkání 180 bar).

V případě použití stříkací pistole nutno ředit  do 5 % (tryska 1,5

mm, tlak 4-6 bar).

Neaplikovat při teplotách nižších než +5 °C  (teplota vzduchu a natíraného objektu) a při  relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.  Během vysychání, především ve špatně  větratelných prostorách, nutno zajistit  kvalitní větrání.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými základními nátěry min. 6 hodin při 20 °C.

Po 24 hodinách lze přetírat např. následujícími  krycími nátěry:

řada AVERTOL 49, AVERTOL 82, AGROSIT AK TOP, ALUTHERM.

Po nejméně 3 dnech lze přetírat reakčními laky jako  např.:

AGROSIT ZN EG, AGROPOX 240 THIX,AGROPOX 250,AGROPOX 250 EG .

Nelze přetírat s: AGROLIT SBV, AGROSIT A , AGROSIT ZN, a AVERTOL EPOTAR.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Úplné vyschnutí závisí na tloušťce vrstev, teplotě vzduchu a povětrnosti- většinou několik dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Po důkladném očištění lze staré nátěry přetírat v nejistých případech se doporučuje pokusný nátěr.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Čistící prostředek K nebo Ředidlo č.202.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních a dobře uzavřených nádobách lze v chladnu a suchu skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během vysychání.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsy.