A G R O S I T  A K  T O P

ALKYDOPRYSKYŘIČNÝ LAK

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT AK TOP je jednosložkový, vysoce kvalitní alkydopryskyřičný lak. Vyznačuje se vysokou stálostí  na světle a vysokou odolností proti  povětrnostním vlivům.

AGROSIT AK TOP rychle schne a vytvoří lesklý lakový film  s vysokou rázovou pevností.

POUŽITÍ: 	AGROSIT AK TOP je dekorativní nátěr zabraňující korozi, vhodný pro ocelové konstrukce, stroje,  přístroje apod.

AGROSIT AK TOP lze použít i na dřevo a tvrdé  dřevovláknité desky a jiné podobné podklady vevnitř i venku.

AGROSIT AK TOP je vysoce odolný proti vysokým teplotám,  proto jej lze použít jako nátěr topných těles.

O D O L N O S T:

chemická: 	Po úplném vyschnutí (3 týdny) je AGROSIT AK TOP odolný proti krátkodobému působení minerálních olejů,  rostlinných i živočišných tuků.

Není odolný proti rozpouštědlům, roztokům solí,  kyselinám a louhům, dlouhodobému působení vody,  tuků a olejů.

AGROSIT AK TOP nelze používat na alkalické podklady  (beton, vápno apod.), a na zinek (pozinkované  plechy, barvy s vysokým obsahem zinku).

povětrnostní vlivy: 	Stálý na světle a odolný proti povětrnostním vlivům.

teplota suchá: 	120° C

vlhká: 	60° C

barva: 	většina odstínů z barevné škály RAL.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,3

pevná tělíska: 	48 % (DIN 53219) v případě světlých a středních  odstínů.

bod vzplanutí: 	cca. 35° C

tloušťka vrstev:	40 µm suchého filmu odpovídá 85 µm zamokra

počet vrstev: 	2

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu..0,11 kg/m2

prakticky: při 40 µm suchého filmu..0,17 kg/m2

(DIN 53220)

doba schnutí: 	podle DIN53150 při 40 µm suchého filmu při 23°C

stupeň suchosti 1: 4 hodiny

stupeň suchosti 4: 5,5 hodin

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	otryskat na Sa 2 1/2 nebo ručně odrezovat na St 3, zbavit nečistot, mastnot a usušit.

topná tělesa: 	Případné základní nátěry musí vyhovovat nátěru krycímu - jinak nutno odstranit.

sádrokarton:	musí být dobře proschlý

SYSTÉM VRSTEV:

ocel: 	2 x AGROSIT AK PRIMER

2 x AGROSIT AK TOP

sádrokarton: 	2 x AGROSIT AK TOP, 1. nátěr zředit

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím dobře zamíchat!

Nátěr, váleček: je-li potřeba, zředit ŘEDIDLEM  č. 149 - max. 3%.

Stříkání: 10-15% ŘEDIDLA č.149.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° při  vyšší relativní vlhkosti než 80 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Po základním nátěru s AGROSIT AK PRIMER nejméně 8 hodin, mezi nátěry AGROSIT AK TOP 1 - 2 dny.

CELKOVÁ DOBA SCHNUTÍ:

V případech běžného zatížení 2 dny. Má-li být nátěr vystaven byť jen krátkodobému působení  minerálních olejů nebo tuků, nutno dodržet dobu  schnutí 3 týdny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Laky na bázi syntetických pryskyřic, chlorkaučuku, olejové barvy, stejně jako staré suříkové nátěry lze přetírat.

Doporučuje se přebroušení povrchu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCI PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu skladovat 1 rok. Otevřené obaly nutno  spotřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno proto držet v bezpečné vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během jejího schnutí. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším  místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se vzduchem tvořit výbušné plynné směsi.