A G R O S I T  D S

ANTIKOROZNÍ NÁTĚR S NÍZKÝM OBSAHEM ROZPOUŠTĚDEL

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT DS je robustní nátěr na bázi kombinovaných synteticko-pryskyřičných plniv s nízkým  obsahem rozpouštědel.

AGROSIT DS obsahuje aktivní antikorozní pigmenty  Je velmi snadno zpracovatelný a odpovídá  nejnovějších trendům v ochraně přírody.

Thixotropní vlastnost umožňuje dosáhnout silné  vrstvy při jedné pracovní operaci a tím  zaručuje vysokou efektivitu při nanášení  povrchové úpravy.

AGROSIT DS je vysoce odolný proti křídování a  vyznačuje se vysokou barevnou stabilitou. Ani  po delší době nedochází ke zkřehnutí a nátěr  lze i po delší době bez problémů přetírat.  Nátěr je již krátce po aplikaci odolný vůči  dešti a rose, stejně jako vůči kondenzní vodě.

AGROSIT DS obsahuje aktivní antikorozní  pigmenty, proto jej lze aplikovat na podklad  přímo bez základního nátěru.

POUŽITÍ:	AGROSIT DS je vhodný nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných ploch jak v interiéru tak v  exteriéru - tj. nátěr ocelových konstrukcí v  halách i průmyslové atmosféře, ocelových mostů,  potrubí, kovových fasád, střech, příhradových  stožárů, sloupů, obkladů a nádrží.Obzvlášt dobře se hodí k přetírání starých  nátěrů.

ODOLNOST:

chemická: 	AGROSIT DS je vysoce odolný proti kyselé a alkalické průmyslové atmosféře, kondenzní vodě a  dočasnému namahání mořskou vodou, kuchyňskou  solí, zředěnými kyselinami a louhy.

AGROSIT DS není dostatečně odolný vůči trvalému  působení alkoholů, mastných olejů, pohonných  hmot, minerálních olejů apod., nicméně příležitostné působení uvedených médií neškodí.

AGROSIT DS nelze použít v případě trvalého  působení tekutin (včetně vody).

povětrnostní vlivy:	AGROSIT DS je vysoce odolný proti všem povětrnostním vlivům.

barva: ;	podle speciální barevné škály, barevnice RAL a NCR

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,3 kg/l

pevná tělíska: 	61 % (DIN 53219)

bod vzplanutí: 	ca. 40° C

tloušťka vrstev:	průměrná tloušťka vrstvy při jedné pracovní operaci 80 (m (suchý film), což odpovídá 130 (m  mokrého filmu.

počet vrstev: 	1 - 3

spotřeba: 	teoreticky: při 80 (m suchého filmu:...... 0,17 kg/m / 1 nátěr

prakticky: při 80 (m suchého filmu:........0,23 kg/m / 1 nátěr

(DIN 53220)

doba vysychání: 	8 - 10 hodin ( při 20°C )

ředění: 	Ředidlo č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

pozinkované plochy:

Plochu, které má být natírána, dobře očistit (nejlépe pomocí AVUS REINIGER), zbavit všech  mastnot a usušit. Narezivělé plochy důkladně  odrezovat a ihned vyspravit s AGROSIT DS.

ocel:

Otryskat na Sa 21/2  nebo v případě nižších nároků  na životnost odrezovat ručně na St 3, zbavit  nečistot, mastnost a usušit. Použít základní  nátěr AGROSIT AK PRIMER. V případě  namáhání kondenzní vodou použít základní nátěr  AGROSIT DS oxidrot.

staré nátěry:

V případě dobře držících původních nátěrů stačí  pečlivé očištění. Volné součásti nutno  odstranit. Místa napadená rzí ručně odrezovat  na St 3 a vyspravit s AGROSIT AK PRIMER nebo AGROSIT DS oxidrot.

SYSTÉM VRSTEV:	  pozinkované plochy:

1-2 nátěry s AGROSIT DS

ocel:

1x základní nátěr s AGROSIT DS nebo AGROSIT SM v červeném odstínu (pro rozlišení), nebo v případě odrezování otryskáním AGROZINK EP

2x AGROSIT DS.

přetírání starých nátěrů:

větší zrezivělé plochy natřít s AGROSIT DS nebo  AGROSIT SM v červeném odstínu.

1-2 nátěry s AGROSIT DS.

ZPRACOVÁNÍ: 	Technologie nátěru, válečku, airless-stříkání.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5° C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Po základním nátěru a mezi jednotlivými krycími nátěry čekací doba 1 den.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ

Úplné vyschnutí trvá v závislosti na tloušťce vrstvy a teplotě okolí několik dnů. Teprve potom je povrch mechanicky a chemicky  plně namahatelný.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo 149 nebo Čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených nádobách lze v chladnu a suchu skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROSIT DS je vznětlivý. Zabránit styku s očima a pokožkou. Nevdechovat páry/aerosoly.

Použít jen v dobře větraných prostorách.