A G R O S I T  P R I M E R

SVAŘOVATELNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT PRIMER je jednosložkový základní antikorozní nátěr, bez obsahu olova, obsahující rozpouštědla. Rychle schnoucí a všestranně přetíratelný. Zředí-li se patřičně, získá se svařovatelný  základní nátěr.

POUŽITÍ: 	AGROSIT PRIMER je základní a transportní nátěr, který slouží ke korozní ochraně  železných a ocelových konstrukcí.

Ve zředěné formě (cca. 20 % ŘEDIDLA č. 202) lze AGROSIT PRIMER použít jako velmi rychle schnoucí svařovatelný základní nátěr (primer).

ODOLNOST:

chemická: 	odolný proti vodě

mechanická: 	vhodný jako transportní nátěr

povětrnostní vlivy:	vysoce odolný proti povětrnostním vlivům

suchá teplota: 	až cca. 80 °C

BARVA: 	červenohnědý, hnědý

ATESTY: 	Atest zkušebny DUISBURG,

Atest oddělení svařovaní při VOEST-ALPINE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,5

obsah pevných těles: 	45 % (DIN 53219)

bod vzplanutí:	25 °C

tloušťka vrstev: 	30 µm suchého filmu odpovídá 70 µm zavlhka,

jako svařovatelný nátěr (ředěný 20 % Ředidlem  č. 202): 15 µm zasucha.

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky při 30 µm ................0,10 kg/m

prakticky při 30 µm .................0,15 kg/m

(podle DIN 53220).

vysychání: 	podle DIN 53150 při 30 µm suchého filmu při 30 °C

stádium vysychání 1: 15 minut

stádium vysychání 4: 25 minut

V případě svařovatelného nátěru se doba schnutí  vzhledem k menší tloušťce vrstvy zkracuje.

ředidlo: 	ŘEDIDLO č. 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:Doporučuje se odrezování tryskáním na Sa 2 1/2 nebo v každém případě alespoň ruční odrezování St 3. Dále zbavit nečistot a mastnot a usušit.

SYSTÉM VRSTEV: 	1-2x AGROSIT PRIMER, jako svařovatelný nátěr ředit ŘEDIDLEM č. 202 - 20 % : 1x natřít.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně zamíchat! Vhodná je technologie nátěru, válečku, nejvhodnější  vzhledem ke krátkým dobám schnutí je  technologie stříkání.

V případě airless stříkání: tryska 0,35 mm a  tlak 150 bar.

V případě svařovatelného nátěru nutno ředit  ŘEDIDLEM č.202 - cca. 20% a důkladně zamíchat.  Doporučená technologie stříkání.

ČEKACÍ DOBY: 	6 hodin mezi jednotlivými nátěry AGROSIT PRIMER.

Po 12-24 hodinách lze přetírat s: AGROSIT AK TOP, , AVERTOL 82, AVERTOL 49 W DICK.

Po 3 dnech lze přetírat s: systémy AGROPOX 240, AGROPOX 250, AGROSIT ZN,  AGROLIT SBV, AVERTOL EPOTAR.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Po důkladném očištění lze přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno proto držet v patřičné vzdálenosti. Zákaz kouření! Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během jejího schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby  bylo zajištěno pravidelné odsávání par na  nejhlubším místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi.