## A G R O S I T   S B

# Lak na bázi chlorkaučuku.

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT SB je barevný, jedno komponentní nátěr na bázi chlor kaučuku.

AGROSIT SB se vyznačuje vysokou odolností vůči působení vody a povětrnostních vlivů.

AGROSIT SB po vytvrzení vytváří hladký povrch, díky tomu se lehce čistí od případného porostu řas, hub, mechů atp.

POUŽITÍ:	AGROSIT SB je chemicky odolný, vodotěsný nátěr na omítky, beton a ocel.

Používá se k ošetření vodou namáhaných částí bazénů, vodních nádrží, obzvláště tam, kde je vysoké množství ozónu. Dále se používá k pečetění povrchů a k nátěru zdí ve stájích.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROSIT SB je odolný vůči slabým kyselinám a louhům, roztokům soli, minerálním olejům, chlorované a ozonizované vodě.

mechanická :             AGROSIT SB vytváří hladké, tvrdé a pevné povrchy.

povětrnostní vlivy:	AGROSIT SB je vysoce odolný proti všem povětrnostním vlivům.

teplota suchá :           100° C

vlhká :            60° C

horká voda :               50° C

BARVA:		dle barevnice AGROSIT a téměř všechny RAL odstíny.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota:		1,1 kg/l

objem pevné

fáze  x  % obj.: 	22 % (DIN 53219) u světlých odstínů

bod vzplanutí:	cca. 26° C

tloušťka vrstev:	průměrná tloušťka vrstvy při jedné pracovní operaci je 20 µm suchého filmu, což odpovídá 90 µm zamokra

počet vrstev:	2 - 3

spotřeba:		teoreticky:	při 20 µm suchého filmu:	0,10 kg/m2

prakticky:	při 20 µm suchého filmu:	0,15 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 20 µm suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 :	75 minut

stupeň vysychání 4 :	135 minut

ředidlo:		Ředidlo č. 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Beton, omítky:

zbavit mastnot a nečistot a všech volných částí ( pískování). Při obnově starých nátěrů plochu nejprve dekalcifikovat.

Díry a dutiny vyspravit materiálem AGROPOX KUNSSTOFMÖRTEL 94.

Pro celoplošné vysprávky doporučujeme DISBOCRET MÖRTEL 520 a to obzvláště při silném zatížení vodou. Malta musí být dostatečně vyzrálá a suchá.

ocel:	otryskat na Sa 2 ½, není-li otryskání možné, odstranit rez ručně na St 3, zbavit mastnot a nečistot, vysušit.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:		         2 x  AGROPOX MINIUM nebo AGROZINC SW ( stupeň Sa 2 ½),

2 - 3x AGROSIT SB

Pro užitkovou vodu a při styku s potravinami :

2 x AGROZINC SW ( stupeň Sa 2 ½),

2 - 3x AGROSIT SB

U silnějších vrstev lze jako mezivrstvu použít AGROPOX 250 EG

beton:	         2 - 3x AGROSIT SB

ZPRACOVÁNÍ:	Doporučená technologie: nátěr, eventuelně válečkování. Před aplikací důkladně promíchat. Na ocel první nátěr s 5 % ředidla 202, na beton s 15 % ředidla 202. Natírat rovnoměrně, ne za horka a za slunečního úpalu. Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5oC a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%. Nelze stříkat, při nanášení válečkem bývá nutná třetí vrstva.

ČEKACÍ DOBY:	1-3 dny po základním nátěru

1-2 dny mezi jednotlivými krycími nátěry

závěrečná doba schnutí : Pro trvalé namáhání pod vodou 14 dní při dobrém větrání a cca. 15°C.

Po třech dnech je s opatrností pochozí.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ :

Staré nátěry AGROSIT SB lze po důkladném očistění bez problémů přetírat. Jedná se o dekorativní povrch a běžně stačí k obnovení nátěru v bazénech jedna vrstva.

U starých nátěrů jiného původu je nutno provést zkoušku.

ČISTĚNÍ NÁŘADÍ :   ředidlo 202, nebo čistič K

SKLADOVÁNÍ : V dobře uzavřených originálních nádobách lze materiál v suchu a chladu skladovat 1 rok.