## A G R O S I T   EG 80

# Antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT EG 80 je robustní nátěr na bázi speciální alkydové pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel, obsahuje antikorozní aktivní pigmenty a železnou slídu.

Thixotropní vlastnost umožňuje dosáhnout silné vrstvy v jedné pracovní operaci a tím vysoce efektivní způsob aplikace, protože je zbytečný dodatečný zesilující nátěr na hranách, svárech a šroubech.

AGROSIT EG 80 se vyznačuje vysokou barevnou stabilitou a odolností vůči křídování. Již po krátké době není nátěr citlivý ani na déšť ani na rosu, stejně jako na působení kondenzní vody. Ani po delší době nedochází ke zkřehnutí a i po delší době lze bez problémů přetírat

Protože se AGROSIT EG 80 vyznačuje nízkým obsahem rozpouštědel, odpovídá moderním ekologickým požadavkům, a ze stejných důvodů jej lze použít k přetírání starých nátěrů, aniž by byl nutný nátěr základní.

AGROSIT EG 80 obsahuje aktivní antikorozní pigmenty, proto jej lze aplikovat na podklad přímo bez základního nátěru.

POUŽITÍ:	AGROSIT EG 80 je odolný robustní nátěr na pozinkované plochy a ocel.

AGROSIT EG 80 je vhodný k ochraně příhradových stožárů, plechových střech, vnějších povrchů kontejnerů, a podobných konstrukcí proti korozi.

AGROSIT EG 80 je obzvláště vhodný k přetírání starých jednosložkových nátěrů.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROSIT EG 80 je vysoce odolný vůči kyselé a alkalické průmyslové atmosféře, kondenzní vodě, stejně jako proti dočasnému působení mořské vody, kuchyňské soli, zředěným kyselinám a louhům.

AGROSIT EG 80 není dostatečně odolný proti dlouhodobému působení alkoholů, tuků, olejů, pohonných hmot, minerálních olejů apod.; nicméně příležitostné působení těchto médií neškodí.

AGROSIT EG 80 nelze použít v případě trvalého namáhání vodou.

povětrnostní vlivy:	AGROSIT EG 80 je vysoce odolný proti všem povětrnostním vlivům.

suchá teplota: 	až 60°C

BARVA:		dle  barevnice EISENGLIMMER

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota:		1,55-1,65 kg/l dle odstínu

objem pevné

fáze  x  % obj.: 	65 % (DIN 53219) dle odstínu

bod vzplanutí:	cca. 40° C

tloušťka vrstev:	průměrná tloušťka vrstvy při jedné pracovní operaci je 80 µm suchého filmu, což odpovídá 125 µm zamokra

počet vrstev:	1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,20 kg/m2

prakticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,24 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 80 µm suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 :	3,5 hodin

stupeň vysychání 4 :	16 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 149, rovněž pro čistění nářadí

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

pozinkovaný povrch:

Důkladně očistit nejlépe s přípravkem AVUS REINIGER, zbavit mastnot a oxidické vrstvy, vysušit.

Zkorodovaná místa důkladně zbavit rzi a ihned natřít s AGROSIT EG 80.

ocel:	otryskat na Sa 2 ½, není-li otryskání možné, odstranit rez ručně na St 3, zbavit mastnot a nečistot, vysušit.

SYSTÉM VRSTEV:

pozink:		1- 2 AGROSIT EG 80

ocel:	základní nátěr: 1x AGROSIT EG 80, nebo AGROSIT EG PRIMER

následně 2 x AGROSIT EG 80

přetírání starých 	větší zrezivělá místa natřít s AGROSIT EG 80 nebo s

nátěrů:		          AGROSIT EG PRIMER. Následuje 1-2x AGROSIT EG 80.

ZPRACOVÁNÍ:	Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless nebo válečkování. Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5oC a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.

ČEKACÍ DOBY:	Po základním nátěru  a mezi jednotlivými krycími nátěry 1 den, při teplotách mezi 5 - 10°C až 2 dny.