## A G R O S I T   S M

# Antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel

POPIS VÝROBKU:	AGROSIT SM je robustní nátěr na bázi speciální alkydové pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel, obsahuje antikorozní aktivní pigmenty a železnou slídu.

Thixotropní vlastnost umožňuje dosáhnout silné vrstvy v jedné pracovní operaci a tím vysoce efektivní způsob aplikace, protože je zbytečný dodatečný zesilující nátěr na hranách, svárech a šroubech.

AGROSIT SM se vyznačuje vysokou barevnou stabilitou a odolností vůči křídování. Již po krátké době není nátěr citlivý ani na déšť ani na rosu, stejně jako na působení kondenzní vody. Ani po delší době nedochází ke zkřehnutí a i po delší době lze bez problémů přetírat

Protože se AGROSIT SM vyznačuje nízkým obsahem rozpouštědel, odpovídá moderním ekologickým požadavkům, a ze stejných důvodů jej lze použít k přetírání starých nátěrů, aniž by byl nutný nátěr základní.

AGROSIT SM obsahuje aktivní antikorozní pigmenty, proto jej lze aplikovat na podklad přímo bez základního nátěru.

POUŽITÍ:	AGROSIT SM je odolný robustní nátěr na pozinkované plochy a ocel.

AGROSIT SM  je vhodný k ochraně příhradových stožárů, plechových střech, vnějších povrchů kontejnerů, a podobných konstrukcí proti korozi.

AGROSIT SM je obzvláště vhodný k přetírání starých jednosložkových nátěrů.

O D O L N O S T:

chemická:	AGROSIT SM je vysoce odolný vůči kyselé a alkalické průmyslové atmosféře, kondenzní vodě, stejně jako proti dočasnému působení mořské vody, kuchyňské soli, zředěným kyselinám a louhům.

AGROSIT SM není dostatečně odolný proti dlouhodobému působení alkoholů, tuků, olejů, pohonných hmot, minerálních olejů apod.; nicméně příležitostné působení těchto médií neškodí.

AGROSIT SM nelze použít v případě trvalého působení tekutin (i vody).

povětrnostní vlivy:	AGROSIT SM je vysoce odolný proti všem povětrnostím vlivům.

suchá teplota: 	až 60°C

BARVA:		zelenošedá, RAL 7005, RAL 6003, barevnice EISENGLIMMER

ATEST:		SVÚOM Praha

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota:		1,4 kg/l

objem pevné

fáze  x  % obj.: 	61 % (DIN 53219)

bod vzplanutí:	cca. 40° C

tloušťka vrstev:	průměrná tloušťka vrstvy při jedné pracovní operaci je 80 µm suchého filmu, což odpovídá 135 µm zamokra

počet vrstev:	1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,18 kg/m2

prakticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,24 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 80 µm suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 :	20 hodin

stupeň vysychání 4 :	20 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

pozinkovaný povrch:

zbavit mastnot a oxidické vrstvy, vysušit narezivělá místa důkladně zbavit rzi, ihned natřít s AGROSIT SM.

ocel:	otryskat na Sa 2 ½, není-li otryskání možné, odstranit rez ručně na St 3, zbavit mastnot a nečistot, vysušit.

SYSTÉM VRSTEV:

pozink:		1- 2 AGROSIT SM

ocel:	základní nátěr: 1x AGROSIT SM GRUND   nebo  AGROZINK EP

2 x AGROSIT SM

přetírání starých 	větší zrezivělá místa natřít s AGROSIT SM GRUND nebo s

nátěrů:		AGROSIT SM. Následuje 2x AGROSIT SM.

ZPRACOVÁNÍ:	Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless nebo válečkování. Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5oC a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.

ČEKACÍ DOBY:	Po základním nátěru  a mezi jednotlivými krycími nátěry 1 den, při teplotách mezi 5 - 10°C až 2 dny.