A G R O S I T  Z N  M I N I U M  D S

ROBUSTNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT ZN MINIUM DS je jednosložkový základní suříkový nátěr na bázi kopolymeru.

AGROSIT ZN MINIUM DS obsahuje rozpouštědla.

Robustní, dobře smáčí, rychle schne.

POUŽITÍ: 	AGROSIT ZN MINIUM DS se používá jako základní a ochranný nátěr před korozí v případě ocelových  konstrukcí, plynoměrů, plechových střech, okapů,  zábradlí, jeřábů, mostů, apod.

AGROSIT ZN MINIUM DS se výborně hodí jako  základní nátěr pod AGROSIT ZN EG.

AGROSIT ZN MINIUM DS se vyznačuje vynikající  přilnavostí na pozinkovaných plochách.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROSIT ZN MINIUM DS je odolný proti kondenzní vodě, spalinám, chemické agresívní průmyslové  atmosféře, kysličníku siřičitému.

mechanická: 	AGROSIT ZN MINIUM DS je odolný proti běžnému namahání.

povětrnostní vlivy:	Vhodný jako transportní nátěr.

teplota suchá: 	až do 70 °C

teplota vlhká: 	až do 50°C

barva: 	oranžová, hnědá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	2,1 kg/l

objem pevné fáze x % obj.: 	47 % (DIN 53219)

bod vzplanutí: 	32 °C

tloušťka vrstev:	60 µm suchého filmu odpovídá 130 µm zamokra.

počet vrstev: 	1 - 2

spotřeba: 	teoreticky: při 60 µm zasucha ........0,27 kg/m2

prakticky: při 60 µm zasucha ........0,41 kg/m2

(DIN 53220)

vysychání 	podle DIN 53150 při 60 µm zasucha při 23°C:

stádium vysychání 1: 85 minut

stádium vysychání 4: 150 minut

ředění: 	ŘEDIDLO 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:

Otryskat na Sa 2 1/2, případně ručně odrezovat St 3 zbavit nečistot a mastnost a vysušit.

pozinkování:

zbavit mastnot a počáteční rzi.

SYSTÉM VRSTEV:	2x agrOSIT ZN MINIUM DS v případě transportního nátěru.

1-2x AGROSIT ZN MINIUM DS jako základní nátěr pod  nátěry krycími.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použítím dobře zamíchat! Většinou se netírá bez ředění, jen v případě nutnosti snížit  viskozitu, lze přidat max. 3 % ŘEDIDLA č.202.

V případě použití válečku se nedoporučuje ředit, aby se dosáhlo požadované tlouštky vrstvy.

Stříkání airless je možné (od 150 bar a trysky  0,66 mm). Protože však AGROSIT ZN MINIUM DS  obsahuje suřík, nutno dbát bezpečnostních  předpisů.

AGROSIT ZN MINIUM DS nezpracovávat při teplotě  podkladu a okolí nižší než 3°C a při relativní  vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry AGROSITEM ZN MINIUM DS při teplotě 20 °C 1 den, při teplotě 10 °C a  nižší 2 dny.

Mezi základním nátěrem a krycím nátěrem s AGROSIT  ZN EG při teplotě 20° C nejméně 1 den, při teplotě 10 °C minimálně 2 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré nátěry s AGROSITEM ZN MINIUM DS lze po nutném očištění a bez zvlášních opatření přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:

V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno proto držet v patřičné  vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a jejího schnutí. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším  místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi.

Obsahuje suřík olovnatý, proto nutno dodržovat  odpovídající bezpečnostní předpisy a opatření.