A G R O S I T  Z N

NÁTĚR POZINKOVANÝCH PLOCH

POPIS VÝROBKU: 	AGROSIT ZN je jednosložkový nátěr na bázi polyuretanu a kopolymeru, obsahuje rozpouštědla.

AGROSIT ZN je rychle schnoucí nátěr s hedvábně matným leskem. Vyznačuje se obzvláště vysokou přilnavostí na čerstvě pozinkovaných plochách.

AGROSIT ZN je dále vhodný pro pohledový beton,  protože je vysoce odolný proti alkáliím.

POUŽITÍ: 	AGROSIT ZN je obzvláště vhodný k ochraně a barevnému pojednání pozinkováných ploch -  např. konstrukce v halách, ploty, zábradlí,  okapy, vrata apod. (Duplex-systém).

V případě silného namáhání doporučujeme použít  robustnější nátěr AGROSIT ZN EG.

AGROSIT ZN není vhodný pro nátěr pod vodou.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROSIT ZN je odolný vůči zředěným chemikáliím, solím, snese přechodné namáhání minerálními  oleji (vrata garáží).

Není odolný vůči mastným olejům a benzolovým  uhlovodíkům.

povětrnostní vlivy:	agrOSIT ZN je odolný proti povětrnostním vlivům a stálobarevný.

BARVA: 	dle vzorkovnice RAL

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,3

obsah pevných těles:	36 % (podle normy DIN 53219)

bod vzplanutí: 	23° C

tloušťka vrstev: 	40 µm zasucha, odpovídá 110 µm zamokra

počet vrstev: 	na pozink: 1-2

na minerální podklad: 2-3

spotřeba: 	pozink: teoreticky při 40 µm suchého filmu: 0,14 kg/m2

prakticky při 40 µm suchého filmu: 0,20 kg/m2

beton: 0,2 kg/m2  / 1 nátěr

vysychání: 	podle normy DIN 53150 při 40 µm a 23° C

stádium vysychání 1: 45 minut

stádium vysychání 4: 180 minut

ředidlo: 	Ředidlo č. 110

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být zbaven nečistot a mastnot a musí být suchý před aplikací AGROSITEM ZN.

Čerstvě pozinkované plochy mají často olejový  nebo parafinový film, který slouží k jejich  dočasné ochraně. Proto je nutno plochu důkladně odmastit ČISTÍCIM PROSTŘEDKEM 4 nebo  pomocí AVUS REINIGER.  Doporučujeme často vyměňovat textilie k  čištění plechu, aby se mastné vrstvy důkladně  odstranily a vytřely a ne pouze roztíraly.  Vhodné je čištění proudem páry.

Zvětralé pozinkované plochy nutno důkladně  očistit, rozpouštědla nejsou většinou k  čištění nutná. Případná místa, na nichž se  objeví rez, nutno mechanicky - kartáčem -  zbavit rzi, rozpustné nánosy omýt vodou,  případně proudem páry. Místa, která byla  napadená rzí, nutno pečlivě odrezovat.

Betonové plochy nutno důkladně očistit,  např. otryskáním parou nebo vysokotlakou  vodou. Natírat lze pouze na suché, prachu  zbavené plochy.

SYSTÉM VRSTEV:	pozinkovaná ocel:

1-2x AGROSIT ZN - na plochách v interiéru,které nejsou příliš namáhány.

2x AGROSIT ZN - v případě většího namáhání a na plochách, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům

V případě většího namáhání doporučujeme  robustnější nátěr nebo  AGROSIT ZN EG.

AGROSIT ZN lze přetírat barvami na bázi  syntetických pryskyřic.

beton:

2x AGROSIT ZN - v případě venkovních nátěrů.

3x AGROSIT ZN - v případě agresívní chemické  atmosféry nebo usazování solí

Doporučujeme střídat barevný  odstín.

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROSIT ZN před použitím dobře zamíchat.

Lze natírat, použít váleček, stříkat (i  airless). Je-li nutné, přidat ŘEDIDLO 110.  Neaplikovat při teplotách nižších než +5° C a  relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

V případě betonu zředit 1. nátěr Ředidlem 110 (10-15 %). Neaplikovat při dešti či vlhkém  počasí.

ČEKACÍ DOBY: 	Podle povětrnostních podmínek 6 hodin až 1 den

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Staré nátěry s AGROSIT ZN lze po pečlivém očištění bez problémů přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 110 nebo Čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	v původních dobře uzavřených nádobách lze v chladnu a suchu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROSIT ZN je vznětlivý. Zabránit styku s očima a pokožkou. Nevdechovat páry/aerosoly.

Používat jen v dobře větraných prostorách.