## A G R O T E X  S C H I M M E L T O D

POPIS VÝROBKU: 	AGROTEX SCHIMMELTOD je bezbarvý vodný impregnační nátěr proti plísním a řasám.

POUŽITÍ:	AGROTEX SCHIMMELTOD slouží k odstranění plísní a řas na fasádách,na stěnách a stropech v interiérech. Vhodný především před novým nátěrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,0 kg/l

bod vzplanutí: 	nehořlavý

spotřeba: 	0,10 - 0,15 kg/m2

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Proudem vysokotlaké vody odstranit z fasády plísně, řasy nebo mech.

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROTEX SCHIMMELTOD se nanáší na napadený podklad nezředěný. Lze stříkat. Neaplikovat za deště nebo mlhy, protože účinné látky se stanou ve vodě nerozpustné teprve po uschnutí. Následující nátěr lze nanášet teprve po úplném vyschnutí. Stěny, které jsou silně napadeny řasami, nutno po vyschnutí okartáčovat. Nezpracovávat při teplotách pod nulou.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Nářadí lze čistit vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V původním balení lze AGROTEX SCHIMMELTOD skladovat v chladnu a suchu 1 rok. Nesmí zmrznout.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AGROTEX SCHIMMELTOD je jen lehce toxický. Přesto zabránit styku s dětmi a domácím zvířaty.

Nevdechovat.