A G R O V A N  2 0 9

SILNOVRSTVÁ EPOXIDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POPIS VÝROBKU:	Dvousložková povrchová úprava bez obsahu rozpouštědel na bázi epoxidových pryskyřic. Protože se  vyznačuje velmi nízkou viskozitou, je obzvláště  vhodné použití technologie stříkání bez vzduchu  (airless).

V případě použití technologie nátěru nebo  válečku nabízíme variantu AGROVAN 209 ST.

POUŽITÍ:	Vnitřní povrchová úprava nádrží z betonu nebo oceli, betonových rour, kolektorů, čiřících  nádrží, kanalizační trubek, apod.

ODOLNOST:

chemická: 	AGROVAN 209 je odolný vůči vodě, kondenzní vodě, deionizované vodě, vodným roztokům solí,  zředěným a koncentrovaným louhům, olejům,  minerálním olejům a pohonným látkám.

AGROVAN 209 není odolný vůči koncentrovaným  kyselinám, fenolům, organickým kyselinám  (octové), alkoholům, acetonu, trichlóretylenu a  benzolu.

mechanická: 	AGROVAN 209 se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a je velmi odolný proti nárazům a otěru.

teplota suchá: 	120° C

vlhká: 	60° C

BARVA: 	světle šedá, červenohnědá, černá

ATESTY: 	Hygienická nezávadnost dle ÖNORM B 501415

Odolnost proti otěru - Univerzita GRAZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

poměr míchání: 	85 váhových dílů základní složky

15 váhových dílů vytvrzovací složky

doba 	při 10° C ...cca. 45 minut

zpracování: 	při 20° C ...cca. 35 minut

při 30° C ...cca. 15 minut

hustota: 	1,6 kg/l (směs)

pevná tělíska: 	98 % (podle DIN 53219)

tloušťka vrstev	AGROVAN 209 nástřik airless : 500 - 1000 µm při jednom 	nástřiku

AGROVAN 209 ST nátěr: 300 µm - 1 nátěr

váleček: 200 µm - 1 nátěr

počet vrstev: 	1x stříkání  nebo

2x nátěr  nebo

3x váleček

otěr podle Böhma:	5,88 cm3/50 cm2 broušené plochy

spotřeba: 	teoreticky při 500 µm suchého filmu ...0,82 kg/m2

prakticky při 500 µm suchého filmu ...1,10 kg/m2

schnutí: 	AGROVAN 209 se vytvrzuje při teplotách vzduchu a podkladu vyšších než 15° C během 1-2 dnů.

ředění: 	Nepřidávat žádné ředidlo.

V případě nutnosti (při teplotách nižších než  15° C) přidat max. 2% mazadla (GLEITMITTEL).

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	Otryskat na Sa 2 . Povrch očistit, zbavit nečistot a usušit.

beton: 	Betonový povrch zbavit prachu,nečistot a usušit.

Cementové kaly a volné části odstranit. Mají-li  na beton působit tekutiny, doporučujeme bezpodmínečně otryskání pískem. Pevnost v trhu musí být  nejméně 1,5 N/mm2. V případě porézního či velmi  savého betonu nutný základní nátěr s AGROPOX  SPERRGRUND.

SYSTÉM VRSTEV: 	OCEL: případný základní nátěr: AGROPOX 250 MINIUM  nebo AGROZINK EP : 1x(max.50 µm suchého filmu).

krycí nátěr:

AGROVAN 209: 1x nástřik airless

AGROVAN 209 ST: 2-3x nátěr nebo váleček

BETON: případný základní nátěr:AGROPOX SPERRGRUND

ZPRACOVÁNÍ: 	Obě složky smíchat v daném poměru. Nepřipravovat více materiálu, než lze během doby zpracování  spotřebovat. Neředit. Jen v případě velmi  nízkých teplot (pod 150C ) lze přidat 20%  mazadla (GLEITMITTEL), které usnadní stříkání.  Výhodné je také zahřát obě složky na 20-250 C.  Pro doporučenou technologii stříkání bez vzduchu (airless) jsou vhodné stříkací přístroje  poháněné vzduchem s vysokým kompresním poměrem  (1:33 až 1:66), elektricky poháněné stříkací  přístroje nejsou vhodné.

Tryska 0,018", tlak 200-300 bar, úhel stříkání  800. Velmi praktické jsou reverzibilní nebo  nastavitelné trysky.

AGROVAN 209 ST se aplikuje bez ředění  technologií nátěru nebo válečku.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi základním nátěrem AGROPOX 250 MINIUM a krycími vrstvami s AGROVAN 209 : 1- max.3 dny.

Mezi základním nátěrem AGROZINK EP a krycím min.  1 den, mezi AGROPOX SPERRGRUND a krycím 1-2 dny.

DOBA SCHNUTÍ: 	Při teplotách kolem 15° C dojde k úplnému vytvrzení po 7 dnech. Přidáním mazadla se doba  schnutí zdvojnásobí, stejně jako nižší teploty  zpomalí vytvrzení.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré nátěry nutno otryskat, drobné lokální opravy lze provést po  přebroušení plochy.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 224 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 209 neobsahuje žádná rozpouštědla, přesto je nutno zajistit dostatečné větrání během provádění.

Vytvrzovací složka působí leptavě! Zabránit  styku s očima. Nutno použít ochranné brýle a  rukavice. Dojde-li ke znečištění pokožky, nutno  postižené místo ihned omýt vodou a mýdlem.

Vytvrzená povrchová úprava je fyziologicky  nezávadná.