TECHNICKÝ LIST                                                     [image: image2.png]PRO e

Dodavatel specialnich stavebnich materialt




TECHNICKÝ LIST                                                     [image: image1.png]PRO e

Dodavatel specialnich stavebnich materialt





A G R O V A N  401  G R U N D

 VODNÝ ANTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

 VÝROBKU: 
AGROVAN 401 GRUND je vodou ředitelný antikorozní základní nátěr na bázi akrylátové disperze. 
AGROVAN 401 GRUND neobsahuje olovo ani šestimocný chróm.

AGROVAN 401 GRUND se vyznačuje vynikající přilnavostí na podklad a vysokou odolností  vůči mechanickému namahání. Rychle schne.

 POUŽITÍ: 
AGROVAN 401 GRUND je univerzálně použitelný, rychle schnoucí základní nátěr ocelových  konstrukcí jak v interiéru tak v exteriéru.

 O D O L N O S T:

 suchá teplota: 
do 60 °C

 barva: 
červenohnědá

 TECHNICKÉ ÚDAJE:

 hustota: 
1,26 kg/l

 pevná tělíska: 
44 % (norma DIN 53 219)

 tloušťka vrstvy: 
40 (m zasucha odpovídá 91 (m zamokra ( průměrná hodnota při jedné pracovní operaci při použití technologie stříkání).

 počet vrstev: 
1 - 2

 spotřeba: 
teoreticky: při 40 (m suchého filmu: 0,11 kg/m2 

prakticky: při 40 (m zamokra: 0,18 kg/m2 

(podle normy 53220)

 vysychání:
podle DIN 5315O při 40 (m suchého filmu a 23° C:

stádium vysychání 1: 15 minut

nelepivost: 20 minut

stádium vysychání 4: 35 minut

stádium vysychání 5: 35 minut

 ředění: 
čistá vodovodní voda

 POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

 PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré nedržící nátěry odstranit. Zbavit nečistot a odmastit. Otryskat na Sa 2 1/2. V případě malého namáhání konstrukce stačí odrezovat  ručně na St 3.

 SYSTÉM VRSTEV:
1-2x AGROVAN 401 GRUND

Jako krycí nátěr doporučujeme použít:

- AGROVAN 401

- AGROVAN 402

- AGROVAN 411 EG

 ZPRACOVÁNÍ: 
AGROVAN 401 GRUND lze stříkat bez přístupu vzduchu (airless) nebo pomocí stlačeného vzduchu. Vlastnosti zpracování a sušení závisí v případě  vodou ředitelných nátěrů na okolní teplotě a  relativní vlhkosti vzduchu. Teplota zpracování  nemá být nižší než +10° C.

 ČEKACÍ DOBY: 
4 hodiny

 ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 
vodou před zaschnutím

 SKLADOVÁNÍ: 
AGROVAN 401 GRUND lze v původních dobře uzavřených nádobách skladovat v temperovaných  skladech 6 měsíců.

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 401 GRUND není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi.

CAPRO spol. s r.o.                                   IČO:        62509802                             P obočka_ PRAHA:



Rudolfovská 103                                     DIČ: 077-62509802                             Manželů Dostálových 1436

370 01, České Budějovice                       http: www.caprocb.cz                   198 00, Praha 9 - Kyje
                        

tel/fax:  +420 387 311 521                1                                                                  tel./fax: +420 281 930 795

e-mail: info@caprocb.cz                                                                                       e-mail: praha@caprocb.cz_28122222222


       stránka č.1
CAPRO spol. s r.o.                                   IČO:        62509802                             P obočka_ PRAHA:



Rudolfovská 103                                     DIČ: 077-62509802                             Manželů Dostálových 1436

370 01, České Budějovice                       http: www.caprocb.cz                   198 00, Praha 9 - Kyje
                        

tel/fax:  +420 387 311 521                1                                                                  tel./fax: +420 281 930 795

e-mail: info@caprocb.cz                                                                                       e-mail: praha@caprocb.cz_28122222222


       stránka č.2

[image: image1.png][image: image2.png]