A G R O V A N  401

VODOU ŘEDITELNÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROVAN 401 je vodou ředitelný nátěr, oxidativně schnoucí, na bázi syntetických pryskyřic.

AGROVAN 401 se vyznačuje vysokým leskem,  vynikající odolností vůči vodě a povětrnostním  vlivům.

AGROVAN 401 rychle vysychá a prosychá. Je dobře  skladovatelný.

POUŽITÍ: 	AGROVAN 401 je vynikající průmyslový nátěr litiny a ocelových konstrukcí, opatřených  základním nátěrem. Není vhodný pro případ  trvalého namahání pod vodou.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROVAN 401 je odolný vůči kondenzní vodě a průmyslové atmosféře.

povětrnostní vlivy:	velmi dobrá odolnost

suchá teplota: 	až 80 °C

BARVA: 	podle barevné škály RAL nebo NCS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,2 kg/l

pevná fáze: 	40 % objemově (podle normy DIN 53219)

tloušťka vrstev:	40 µm suchého filmu odpovídá 100 µm zamokra

( průměrná hodnota při jedné pracovní operaci při použití technologie natírání).

počet vrstev: 	2 - 3

spotřeba:	teoreticky:při 40 µm suchého filmu: 0,12 kg/m

prakticky: při 40 µm suchého filmu: 0,19 kg/m

(podle normy DIN 53220)

vysychání: 	podle normy DIN 53150 pro 40 µm suchého filmu, při 23 °C:

stupeň vysychání 1: 45 minut

stupeň vysychání 4: 2 hodiny

ředění:	čistá vodovodní voda,v žádném případě nepoužívat rozpouštědla

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Odstranit veškeré nečistoty s povrchu, zbavit mastnot. Otryskat na Sa 2 , v případě menšího namáhání  stačí odrezovat ručně na St 3. Odstranit  nedržící staré nátěry.

SYSTÉM VRSTEV: 	Litinu natírat bez základního nátěru.

Ocel opatřit základním nátěrem AGROSIT AK PRIMER nebo podobným vhodným, vodou  ředitelným základním nátěrem.

2-3x AGROVAN 401

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROVAN 401 se natírá, stříká ( pneumatické pistole, bez přístupu vzduchu-airless, nebo  kombinovaně - airmix). Lze použít váleček.

Viskozitu lze nastavit přidáním čisté vody  (max. 5 %).

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C a  při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.

Nanášet sytě a dlouhými tahy štětce nebo  válečku.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry 1 den.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

1 den při teplotě 20 °C.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Přilnavost AGROVANu 401 na starých nátěrech je dobrá. Bez problémů lze po očištění povrchu přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	před uschnutím vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	Vodou ředitelné nátěry mohou při teplotách nižších než 0 °C zmrznout nebo se stát  nehomogenními. Proto musí být skladovány v  temperovaných skladech.

Skladovací doba nejméně 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 401 není nebezpečný ve smyslu rakouského zákona o chemikáliích. Přesto nutno dodržovat běžná pravidla platící pro používání chemických materiálů.