A G R O V A N  402  G R U N D

VODNÝ ANTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	AGROVAN 402 GRUND je vodou ředitelný antikorozní základní nátěr na bázi akrylátové disperze.

AGROVAN 402 GRUND neobsahuje olovo ani šestimocný chróm.

AGROVAN 402 GRUND se vyznačuje vynikající přilnavostí na podklad a vysokou odolností  vůči mechanickému namahání. Rychle schne.

POUŽITÍ: 	AGROVAN 402 GRUND je univerzálně použitelný, rychle schnoucí základní nátěr ocelových  konstrukcí jak v interiéru tak v exteriéru.

O D O L N O S T:

suchá teplota: 	do 60 °C

barva: 	červenohnědá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,26 kg/l

objem pevné

fáze x % obj.: 	44 % (norma DIN 53 219)

tloušťka vrstvy:	40 µm zasucha odpovídá 91 µm zamokra ( průměrná hodnota při jedné pracovní operaci při použití technologie stříkání).

počet vrstev: 	1 - 2

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu: 0,11 kg/m2

prakticky: při 40 µm zamokra: 0,18 kg/m2

(podle normy 53220)

vysychání: 	podle DIN 5315O při 40 µm suchého filmu a 23 °C:

stádium vysychání 1: 15 minut

nelepivost: 20 minut

stádium vysychání 4: 35 minut

stádium vysychání 5: 35 minut

ředění: 	čistá vodovodní voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré nedržící nátěry odstranit. Zbavit nečistot a odmastit. Otryskat na Sa 2 . V případě malého namáhání konstrukce stačí odrezovat  ručně na St 3.

SYSTÉM VRSTEV: 	1-2x AGROVAN 402 GRUND

Jako krycí nátěr doporučujeme použít:

- AGROVAN 401

- AGROVAN 402

- AGROVAN 411 EG

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROVAN 402 GRUND lze stříkat bez přístupu vzduchu (airless) nebo pomocí stlačeného vzduchu.

Vlastnosti zpracování a sušení závisí v případě  vodouředitelných nátěrů na okolní teplotě a  relativní vlhkosti vzduchu. Teplota zpracování  nemá být nižší než +10 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	4 hodiny

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	vodou před zaschnutím

SKLADOVÁNÍ: 	AGROVAN 402 GRUND lze v původních dobře uzavřených nádobách skladovat v temperovaných  skladech 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 402 GRUND není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nutno dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi.